CAIET DE SARCINI NR. 4

FUNDAŢII  DIN  BALAST

PENTRU DRUMURI si TROTUARE

C U P R I N S

CAP. I.  GENERALITĂTI

Art. 1. Obiect şi domeniu de aplicare

Art. 2. Prevederi generale

CAP. II. MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

Art. 4. Apa

Art. 5. Controlul calităţii balastului si a balastului optimal

CAP. III. STABILIREA CARACTERISITICLOR DE COMPACATRE

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

CAP. IV. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

Art. 8. Măsuri preliminare

Art. 9. Experimentarea punerii în operă a balastului

Art. 10. Punerea în operă a balastului

Art. 11. Controlul calităţii compactării balastului

CAP. V. CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

Art. 13. Condiţii de compactare

Art. 14. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundare

CAP. VI. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Art. 15. Recepţia pe faza de execuţie

Art. 16. Recepţia la terminarea lucrărilor.

Art. 17. Recepţia finală

CAPITOLUL  I

G E N E R A L I T Ă Ţ I

Art. 1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din balast la lucrarea:

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţie folosite, prevăzute în SR EN 13242+A1/2008 şi de stratul de fundaţie realizat conform STAS 6400.

Art. 2. Prevederi generale

2.1. Stratul de fundaţie din balast se realizează intr-un strat, cu de grosimea prevazuta in profilul transversal tip, dupa realizarea lucrarilor de  terasamente.

2.2. Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea "Beneficiarului", verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Beneficiarul" va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL II

MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

3.1. Pentru execuţia stratului de fundare se vor utiliza balast, cu granula maximă de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

3.3. În conformitate cu prevederile SR EN 13242+A1/2008, pct. 2.3.4.2. balastul, pentru a fi folosite în stratul de fundaţie, trebuie să îndeplinească caracteristicile calitative arătate în tabelul 1.

Tabel 1

| CARACTERISTICI | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE AMESTEC FUNDAŢII COMPLETAREA OPTIM RUTIERE SISTEMULUI RUTIER LA ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ -STRAT DE FORMĂ- |  |  | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sort | 0-63 | 0-63 | 0-63 | - |
| Conţinut de fracţiuni % |  |  |  | STAS 1913/5 |
| Sub 0,02 mm | max. 3 | max. 3 | max. 3 | STAS 4606 |
| Sub 0,2 mm | 4-10 | 3-18 | 3-33 |  |
| 0-1 mm | 12-22 | 4-38 | 4-53 |  |
| 0-4 mm | 26-38 | 16-57 | 16-72 |  |
| 0-8 mm | 35-40 | 25-70 | 25-80 |  |
| 0-16 mm | 48-65 | 37-82 | 37-86 |  |
| 0-25 mm | 60-75 | 50-90 | 50-90 |  |
| 0-50 mm | 85-92 | 80-98 | 80-98 |  |
| 0-63 mm | 100 | 100 | 100 |  |
| Granulozitate | Conform figurii |  |  |  |
| Coeficient de neuniformitate (Un)minim | - | 15 | 15 | SR EN 13242+A1/2008 |
| Echivalent de nisip (EN) minim | 30 | 30 | 30 |  |
| Uzura cu maşină tip Los Angeles (LA0 % max | 30 | 50 | 50 |  |

3.4. Balastul folosit se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului sunt arătate în tabelul 2.

Tabel 2

| Domeniu de granulozitate | Limita | Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiunile de ......... în mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,002 | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 25 | 63 |
| 0-63 | Inferioară superioară | 0 3 | 4 10 | 12 22 | 28 38 | 35 50 | 60 75 | 100 100 |

3.6. Agregatul se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele prezentului caiet de sarcini .

3.7. Laboratorul Antreprenorului va ţine evidenţa calităţii balastului astfel :

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor ;

- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator .

3.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în

funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor.

3.9. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.10. În cazul în care la verificarea calităţii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.

Art. 4. Apa

Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

Art. 5. Controlul calităţii balastului înainte de realizarea stratului de fundaţie

Controlul calităţii se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate  cu prevederile cuprinse în tabelul 3.

Tabel 3

|  | Acţiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică | Frecvenţa minimă La aprovizionare La locul de muncă în operă |  | Metodă de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| 2 | Determinarea granulometrică Echivalentul de nisip Neomogenitatea balastului | O probă la fiecare lot aprovizionat, de 500 tone, pentru fiecare sursă (dacă este cazul pentru fiecare sort) | - | STAS 4606 |
| 3 | Umiditate | - | O probă de schimb (şi sort) înainte de începerea lucrărilor şi ori de câte ori se observă o schimbare cauzată de condiţii meteorologice | STAS 4606 |
| 4 | Rezistenţa la uzură cu maşina tip Los Angeles (LA) | O probă la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă (sort) la fiecare 5000 tone | - |  |

CAPITOLUL  III

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art. 6. Caracteristicile de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileşte :

du max. P.M. = greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3

Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi anume :

du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3

W ef = umiditate efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare gc.

gc. =  _____d.u.ef _____ x 100

du max. PM

7.2. La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art. 3.

CAPITOLUL IV

PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

Art. 8. Măsuri preliminare

8.1. La execuţia stratului de fundaţie din balast se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente sau a stratului  de formă ce se considera din  pietruirile anterioare.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a balastului si balastului amestec optimal.

8.3. Înainte de aşternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii .

8.4. Fundaţia s-a prevăzindu-se pe întreaga platformă a drumului, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puţin 20 cm deasupra talvegului şanţului sau în cazul rambleelor deasupra terenului, iar in cazurile speciale se vor respecta dimensiunile prevazute in profilele transversale curente.

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de şantier.

Art. 9. Experimentarea punerii în operă a balastului

9.1. Se poate face la cererea expresa a beneficiarului pe o zona de minim 20mp.

9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezenta RTE, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord şi efectuate de un laborator de specialitate.

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume :

- grosimea maximă a stratului de balast  pus în operă ;

- condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc ;

S = suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în m2.

În cazul folosirii de utilaje de acelaşi tip, în tandem, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se cumulează.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrării.

Caracteristicile obţinute pe acest tronson se vor consemna în registrul de şantier, pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.

Art. 10. Punerea în operă a balastului

10.1. Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul într-un strat, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental.

Aşternerea şi nivelarea se face la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.

10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire.

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

10.3. Compactarea straturilor de fundaţie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenţa atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia Q/S de compactare.

10.4. Acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie,  asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport şi se recompactează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou.

10.6. Este interzisă folosirea balastului îngheţat.

10.7. Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.

Art. 11. Controlul calităţii compactării balastului

11.1. În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast , se vor face, pentru verificarea compactării,încercările şi determinările arătate în tabelul4

Tabel 4

| Nr. crt. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, CARE SE VERIFICĂ | FRECVENŢE MINIME LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Încercare Proctor modificată | - | STAS 1913/13 |
| 2 | Determinarea umidităţii de compactare şi corelaţia umidităţii | zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de banda de circulaţie | STAS 4606 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat | minim 3 probe la o suprafaţă de 2.000 mp de strat | - |
| 4 | Verificarea realizării intensităţii de compactare Q/S | zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutăţii volumice în stare uscată | zilnic în minim 3 puncte pentru suprafeţe < 2.000 mp şi minim 5 puncte pentru suprafeţe > 2.000 mp de strat | STAS 1913/15 STAS 12288 |
| 6 | Determinarea capacităţii portante la nivelul superior al stratului de fundaţie | În câte două puncte situate în profiluri transversale la distanţe de 10 m unul de altul pentru fiecare bandă cu lăţime de 7,5 m | Normativ CD 31 |

Verificarile  privind capacitatea portanta se va efectua numai la cererea expresa a beneficiarului, prin dirigintele de santier.

Acesta se poate determina prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat :

- compoziţia granulometrică a balastului utilizat ;

- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată) ;

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).

CAPITOLUL  V

CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de balast proiectat este grosimea prevazuta in profilul transversal tip

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum  20 mm in minus si nu poate depasi grosimea de 30cm. In caz contrar , se vor executa terasamente.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei.

12.2. Lăţimea stratului de fundaţie din balast este dat in functie de fiecare drum lateral, prevăzută în planul de situatie.

Abaterile limită la lăţime pot fi ± 5 cm.

Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversală a fundaţiei de balast este de 2,5%, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă şi se măsoară la fiecare 25 m distanţă.

12.4. Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.

Art. 13. Condiţii de compactare

Straturile de fundaţie din balast trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13 :

  - 98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare  ;

  - 95%, în toate punctele de măsurare.

Balastul din stratul de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate din SR EN 13242+A1/2008 şi STAS 6400.

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31, daca este cazul.

Uniformitatea execuţiei este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundaţie, valoarea coeficientului de variaţie este sub 35 %.

Art. 14. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel :

- în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi nu pot fi mai mari de ± 2,0 cm ;

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi nu pot fi mai mari de ± 1,0 cm.

În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de

sarcini se va fac corectarea suprafeţei fundaţiei.

C A P I T O L U L   VI

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Art. 15. Recepţia pe faza determinantă

Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 şi 14.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiect şi caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control.

În urma acestei recepţii se încheie "Proces verbal de receptie calitativa".

Art. 16. Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrarilor se face conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art. 17. Recepţia finală

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

Intocmit,

Ing. Sorin Frincu