CAIET  DE  SARCINI  NR. 5

PAVAJE DIN PAVELE AUTOBLOCANTE

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

CUPRINS

Capitolul I - ASPECTE GENERALE DE MONTAJ

Art 1 – Definitii

Art 2 – Elemente constructive

Art 3 – Dimensionare sistem rutier si pietonal

Art4 – Mod de lucru

Capitolul II - ASPECTE  DIN PREZENTUL PROIECT

Art 5. GENERALITĂTI IN PREZENTUL PROIECT

Art 6. EXECUTAREA PAVAJULUI PIETONAL

Art 7. RECEPTIA LUCRARILOR  PAVAJ PIETONAL

Art 8. EXECUTAREA PAVAJULUI CAROSABIL

Art 9 CONDIŢII TEHNICE

Art 10 . PRESCRIPŢII GENERALE DE EXECUŢIE

Art 11. VERIFICAREA LUCRĂRILOR ÎN TIMPUL EXECUŢIEI

ART 12 . RECEPŢIA LUCRĂRILOR LA PAVAJ CAROSABIL

ANEXĂ   - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Pavele din beton de ciment

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE  DE MONTAJ

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

Art 1 Definitii

Prin pavaje trebuie sa se inteleaga o serie de straturi de materiale diverse, suprapuse pe terenul natural care au menirea de a realiza o structura corespunzatoare indeplinirii uneia sau mai multe  functii:

- sistem rutier (suprafete carosabile, zone de parcare, amenajari urbane, etc.).

- trotuare pentru pietoni.

Art 2 Elemente constructive

Pentru punerea in opera a pavelelor trebuie realizate straturile specifice sistemului rutier  sau pietonal conform profilului transversal tip (fig.1).

1. Infrastructura;
2. Suprafata finisata a infrastructurii;
3. Stratul de poza din nisip (sau mortar de ciment M100);
4. Imbracaminte din pavele.
5. Finisaje .

Terenul natural este cel care se gaseste la fata locului sub lucrarile de pavaj, teren care va fi studiat in mod  special si definit prin caracteristicile sale geotehnice.

1. Infrastructura

Reprezinta complexul alcatuit din diferite straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul, natural si care, in ceea ce priveste pavajul, indeplineste urmatoarele functii:

- Distribuirea presiunilor care se produc datorita incarcarilor din trafic si preluarea eforturilor verticale in asa fel incat sa fie suportate de terenul natural fara cedari semnificative sau cedari impreuna cu pavajul;

- Drenarea apelor pentru a impiedica formarea gheti

Infrastructura poate fi realizata cu materiale diferite, astfel ca functiile sale primare sa fie acelea de a asigura un drenaj corespunzator si de a contribui la rezistenta globala a fundatiei functie de natura terenului natural. Ca detalii pentru acest proiect se va consulta profilul tip ( planse de executie ). (fig.2).

Grosimea, numarul si caracteristicile straturilor infrastructurii sunt in stricta corelatie cu unele caracteristici geotehnice ale terenului si ale incarcarilor de exploatare ce deriva din destinatia de folosinta.

Infrastructura poate fi realizata cu materiale diferite, astfel ca functiile sale primare sa fie acelea de a asigura un drenaj corespunzator si de a contribui la rezistenta globala a fundatiei functie de natura terenului natural.

In primul caz se pot utiliza materiale nelegate cu granulometria discontinua sau betoane poroase  (vezi figura 2) In cel de al doilea caz se utilizeaza amestecuri granulare nelegate, cu granulometria continua, amestecuri cimentate sau betoane slabe (fig.3)

1.1. Fundatia ( infrastructura )

Fundatia poate fi realizata cu materiale diferite (balast, piatra sparta, etc), astfel ca aceasta sa asigure un drenaj corespunzator si de a contribui la rezistenta fundatiei in functie de natura terenului. Metodele de dimensionare a fundatiei stabilizatoare sunt numeroase si se  calculeaza in functie de tipul de pavaj, trafic etc.

Mai jos va descriem modul de pregatire al unei fundatii la modul general :decopertarea terenului ap. 30 - 60 cm, dupa care se intinde un strat de piatra sparta sau balast dupa cum urmeaza: 30 - 40 cm pentru zone carosabile (trafic greu), 20 - 30 cm pentru zone necarosabile (trafic usor, pietonal); Dupa asezarea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate pana la atingerea gradului de compactare de minim 98%.

1.2.Stratul de poza

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau concasat sau mortar de ciment , iar din punct de vedere granulometric acestea  trebuie sa contina elemente cu diametrul de maxim 8mm. Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3%. Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 6 cm.

1.3 . Montare pavelelor

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita. Fiecare pavela trebuie sa fie asezata cu atentie, pentru a nu deranja pavelele adiacente. Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibrocompactoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte sarcini in afara de trecerea pavatorului si a utilajelor sale tehnologice. Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei de montare, nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza. Santierul va fi in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa nu treaca peste pavajul deja asezat. Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de umplerea completa a rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta ciobirea muchiilor.

1.4. Finisaje

Umplerea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit ca si granulometrie si calitate fata de cel utilizat pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele.

1.5.Compactarea 

         Prin compactare se intelege actiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. Inainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata pavajului si placa vibratoare sunt bine curatate si uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa terminarea pozarii pavelelor, prin utilizarea vibrocompactoarelor cu placa. Intensitatea fortei de vibrare trebuie sa fie proportionale cu: - grosimea si cu forma pavelelor, - caracteristicile stratului de poza precum si cele ale fundatiei stabilizatoare. La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe panta si incepand de jos in sus. Odata compactat pavajul, peste pavele se intinde inca o data un strat subtire de nisip. 
         Pentru compactarea pavelelor se recomanda folosirea placilor vibratoare acoperite cu CAUCIUC DE PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradarii pavelelor. Se va consulta si instructiunile producatorului utilajelor.

Art 3  Dimensionare sistem rutier sau pietonal

Metodele de dimensionare a infrastructurii sunt prevazute in NP081-2002, in AND 550 si in NP116-2004 si sunt bazate pe parametrii de proiectare cunoscuti , in functie de tipul de pavaj, tipul incarcarilor si caracteristicilor geotehnice ale terenului.

Exista in uz cataloage de suprastructuri in care sunt sintetizate rezulatele teoretice si practice  acumulate si care ofera solutii orientative ce pot fi utilizate in diverse situatii. Ca sistem de alcatuire se poate consulta NP116-2004 si alege solutia optima .

Art 4 Mod de lucru

4.1. Terasamente

In mod general se procedeaza dupa cum urmeaza:

- Terenul vegetal: se ajunge la nivelul dorit prin decopertare de 30 - 40 cm, dupa care se
intinde un strat de piatra sparta sau balast corespunzator ca si granulometrie.
Grosimea acestui strat va fi:

* 20 - 30 cm pentru zone carosabile (parcari mijloace grele de transport)

* 15 - 25 cm pentru zone necarosabile (parcari autovehicule usoare);

- Terenul existent , consolidat in timp ( ca de exemplu sisteme rutiere existente care nu necesita lucrari de coborire a liniei rosii ), nu mai necesita decopertarea si va fi suficient sa se astearna doar un strat de 10 - 15 cm de piatra sparta sau balast corespunzator ca si granulometrie si calitate  SR 662-2002.

Dupa asternerea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate corespunzator pe straturi pana la atingerea gradului de compactare prevazut in proiect sau caiet de sarcini , adica de minim 98%.

In acest proiect se vor respecta detaliile din profilul transversal tip ( vezi panse si memoriu tehnic).

Pantele necesare vor trebui sa fie prevazute si executate in momentul pregatirii INFRASTRUCTURII.

4.2. Suprafata finisata a infrastructurii

4.2.1 Reprezinta nivelul topografic al infrastructurii pe care va fi asezat pavajul fara modificari suplimentare  si prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a pantelor fara modificarea grosimii stratului de nisip de poza (fig.4).

Pe suprafata de finisaj poate fi asternut un strat de material geotextil care indeplineste mai multe functii:

- De difuzie a actiunii drenante a apelor superficiale;

-     De protectie a nisipului de poza;

-    De omogenizare a suprafetei de finisare.

Panta suprafetei de finisaj, nu mai mica de 1%, trebuie sa permita o corecta evacuare a apelor  meteorice sau de suprafata.

4.2.2 In suprafata de finisaj trebuie sa fie inglobate definitiv elementele de serviciu care vor trebui sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare corespunzatoare sau inglobate in beton turnat la fata locului si pozitionate la cote definitive.

Constituie elemente de serviciu:

Bordurile de oprire si de limitare (fig.4); Ramele de la caminele de vizitare, de la capace sau
de la utilitati in general (fig.5); Rigole sau canale pt. evacuarea apelor de suprafata  (fig.6)

Primele doua tipuri de elemente de serviciu au rolul de a prelua impingerea spre exterior a pavajului supus la incarcari de exploatare si de a nu lasa sa se imprastie stratul de nisip care constituie stratul de poza. In general sunt montate pe un pat de beton (fundatie), avand grija sa se colmateze rosturile verticale dintre  elementele alaturate si dintre pavele, pentru a evita iesirea nisipului de poza.

Fundatia din beton trebuie sa indeplineasca functia de preluare a solicitarilor orizontale fara sa impiedice, prin  iesirea in afara, realizarea stratului de poza. Actiunile  orizontale produse de migratia pavelelor sunt de marime modesta.

4.2.3. Stratul de poza

Stratul de poza (fig.4, fig.5, fig.6) trebuie sa fie format  din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezistenta mecanica. Conditiile de caliatte ale balastului si nisipului utilizat sunt date de SR 662-2002.

Din punct de vedere granulometric, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu  diametrul de pana la 8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in greutate. Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

Definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub 10C.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 6 cm, inainte de punerea in opera
a pavelelor. Grosimea este functie de doua variabile:

- De rigitatea suprafetei de finisare a infrastructurii;

-   De necesitatea de a aduce, o data operatia terminata, pavelele la cota din proiect a suprafetei finite, ramanand definitiv stabilit faptul ca grosimea stratului de poza nu trebuie sa depaseasca 10 cm.

Grosimea de 10 cm va fi, in orice caz, adaptata la suprafete de infrastructura deosebit de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate), in timp ce grosimi mai mici vor putea fi adaptate la suprafete finite realizate din agregate mixte granulare.

In prezenta unor infrastructuri sau placi impermeabile este obligatoriu sa se prevada posibilitatea de drenare a stratului de poza fara a interveni modificari ale caracteristicilor granulometrice ale nisipului. In acest scop pot fi utilizate agregate cu caracteristici ridicate de duritate, sau amestecuri uscate obtinute prin adaugarea de parti fine sau lianti in proportie de cel mult 5% din greutatea agregatelor.

Stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compactare.

4.2.4. Imbracamintea din pavele

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu s-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal.
Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu trebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte incarcari in afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale tehnologice.

Pavelele  trebuie sa aiba  iesinduri de distantare care garanteaza interspatii constante si omogene de 3 mm.

In cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se serveasca simultan cu pavele din cel putin TREI PACHETE DIFERITE pentru a obtine o cat mai mare uniformitate cromatica.Pentru asezarea pavelelor din mai multe culori , beneficiarul se poate consulta un arhitect.

Taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o masina corespunzatoare de taiat (un fel de ghilotina). Recomandam a se efectua aceasta operatie la finalizarea lucrarii.

4.3. Faze de lucrari finale

4.3.1 Colmatarea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele. Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj,  sa fie alcatuit din elemente de piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm, lipsite de impuritati sau parti foarte fine si/sau maloase.

4.3.2 Compactarea

Prin compactare se intelege actiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. Inainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata  pavajului si placa vibratorului sunt bine curatate si uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa  terminarea pozarii pavelelor, prin utilizarea vibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice (fig.9).

Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza  precum si cu cele ale infrastructurii. La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe panta si incepand de jos in sus.

Se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu CAUCIUC DE PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradarii pavelelor.

4.3.3 Colmatarea rosturilor la terminarea executarii pavajului

Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intinde inca o data un strat subtire de nisip, avand caracteristicile descrise mai sus. Aceasta operatie este menita sa garanteze o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului o mai buna functionare mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in imprastierea atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

Se recomanda sa nu se efectueze imediat curatirea finala. Aceasta curatare se va face prin maturare dupa  5 zile de trafic rutier si 10 zile pentru traficul  pietonal.

Intretinere

- Pavajul se va proteja de substantele chimice (clor, acizi, sare).

- Nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice pentru dezapezire.

- Se va respecta gabaritul recomandat de catre producator.

- Pe timp de iarna se vor folosi materiale antiderapante neagresive pentru beton.

Avantajele folosirii  pavajelor:

- aspect estetic deosebit, daca sunt puse in opera la recomandarile arhitectului;

- rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare;

- refacerea rapida a suprafetelor pavate dupa interventii la retelele subterane;

- recuperarea integrala la desfiintarea pavajului.

- Pavajul este perfect drept sau poate lua forme de curbura dorite, declaratiile de conformitate garantand marca minima a betonului BcR 4.0, garantie confirmata de incercarile de laborator.

Greutati admise pentru circulatie pe pavajele autoblocante asezate:

- Pe un pat de nisip

  - 3,5 tone pentru pavajele cu o grosime minima  de 3,5 cm.

  - 7 tone pentru pavajele cu o grosime intre  4,8-5,5 cm

  - 20 tone pentru pavajele cu o grosime intre 7-8 cm

- Pe sapa de beton:

  - pavaje pietonale, cu o grosime intre 2,2-2,8 cm

  - 10 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,5 cm

  - 40 tone pentru pavajele cu o grosime intre 7-8 cm

Greutati admise pentru circulatie pe dale asezate pe un pat de sapa de beton:

- pietonale pentru dalele cu o grosime minima de 2,2 cm

- 3,5 tone pentru dalele ce au o grosime cuprinsa intre 2,8-3,5 cm

- 7 tone pentru dalele ce au o grosime cuprinsa intre  4,8-5,5 cm

ATENTIE :
Pavajele sau dalele cu grosimi mai mici de 3,5 cm sunt numai pentru trafic pietonal si se pot pune numai pe un pat format din sapa de beton.

CAPITOLUL II

ASPECTE  DIN PREZENTUL PROIECT

Art 5. GENERALITĂTI IN PREZENTUL PROIECT

5.1.  Domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplică la costructia  si refacerea îmbrăcăminţilor din pavele autoblocante din beton de ciment la drumurile, aleile şi trotuarele prevăzute in  proiectul :

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

In acesta  sunt cuprinse condiţiile tehnice de execuţie, de control şi de recepţie a lucrărilor suplimentar celor aratate la articolele 1,2,3 si 4 .

  - Prevederi generale

Prezentul caiet de sarcini se aplică pe zonele prevăzute în proiect conform planului de situaţie.

Art 6. EXECUTAREA PAVAJULUI

  - Materiale folosite

Se vor folosi :

- Pavele prefabricate autoblocante din beton de ciment rutier marca C32/40 de 8 cm grosime, executate în poligon şi cu certificat de calitate. Pavelele trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de   SR 6798-2001

- nisip 0 – 3 mm

Conditiile de calitate  ale materialelor din infrastructura corespund caietului de sarcini pentru fundatiile de balast.

  - Punerea în operă

Se va face după verificarea suprafeţei suport, care trebuie să respecte condiţiile de calitate impuse în caietul de sarcini care se referă la aceasta . Pavelele se aşează direct la cota finala. După aşezarea pavajului nu se face batere cu ciocanul de cauciuc dar se, verifica suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi corectându-se eventualele denivelări imediat.

Pavarea se începe de la margini (de la borduri). Pavelele se aşează vertical, unele lângă altele,. Pavelele se aşează pe cât posibil cu latura lungă ,transversal circulaţiei.

Este  recomandat ca pavajul să se execute pe întreaga lăţime, daca este posibil.

Pe porţiunile cu declivităţi peste 6%  pavajul se execută obligatoriu pe întreaga lăţime.

Executarea pavajului se face de pe suprafata existenta adică în timpul execuţiei pavatorii stau intodeauna pe suprafata existenta , nu pe pavaj. In caz contrar vor aparea deformatii remanente si dupa intarirea mortarului suprafata nu va fi corespunzatoare.

După executarea unei porţiuni de pavaj se adaugă nisip granuţos pentru împănarea pavajului şi umplerea rosturilor.

Nu se lucreaza  pe timp de ploaie. Suprafetele executate se vor proteja cu folie de plastic impotriva ploilor. In nici un caz nu se accepta udarea suprafetei finisate timp de minim 48 ore. Dupa incheierea zilei de lucru, suprafetele se protejeaza impotriva ploii.

Nu se accepta circulatia pietonilor timp de minim 48 de ore de la terminarea lucrarilor pe tronsonul respectiv.

  - Controlul execuţiei

Înainte de executarea pavajului se va verifica stratul suport. Se vor verifica profilele transversale şi longitudinale, denivelările, rosturile şi abaterile.

În profil longitudinal verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime aşezat pe axul şi pe primul rând de pavele de lângă borduri.

În profil transversal verificarea se face cu un şablon de pantă, verificările se vor face din 5 în 5 m si conform detaliilor aratate in profilele transversale curente.

Pentru măsurarea denivelărilor se va folosi o pană gradată având lungimea de 30 cm, lăţime max. 3 cm şi grosime la capete de 1,5 şi 9 cm.

Pana are înclinarea de ¼.

Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel topografic.

Toleranţele admise sunt :

- la pantele profilului transversal : + 4 mm/m

- denivelări în lungul drumului sub dreptar de 3 cm : 15 mm

- denivelări maxime în profil transversal sub şablon : 15 mm

- la lăţimea părţii carosabile = + 5 cm

- la cotele din profil longitudinal = + 5 cm

Se va verifica şi aşezarea gurilor de scurgere ale căror grătare trebuie să fie cu 1 cm mai jos decât cotele din profilul în lung. .

In general in acest proiect se respecta profilul terenului existent.

Art 7. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrările vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţia pe faze de execuţie), unei recepţii la terminarea lucrărilor şi unei recepţii la terminarea perioadei de garanţie în conformitate cu pct. 2 de mai sus, cu SR 6978-95 şi cu Normativul C56 – 85 (verificarea calităţii şi recepţia).

7.1  Recepţia pe faze de execuţie

Se va face prin verificarea dacă lucrările s-au executat conform proiectului. Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse.

  - Recepţia la terminarea lucrărilor

Este indicat să se facă la 2 luni de la darea în circulaţie a lucrarii.

Se va verifica dacă abaterile se înscriu în abaterile admise conform pct. 2 de mai jos.

  - Recepţia la terminarea termenului de garanţie

Va avea loc după o perioadă de 1 an de la data recepţiei de la terminarea lucrărilor în cazul aşezării pavelelor pe beton şi de 2 ani în cazul aşezării pavalelor pe fundaţie de piatră spartă sau balast.

Art 8. EXECUTAREA PAVAJULUI CAROSABIL

GENERALITĂŢI

  - Obiect

Prezentele instrucţiuni stabilesc prescripţii privind realizarea pavajului de pavele de beton prefabricate fasonate realizate cu mărci superioare, destinate pentru carosabil.

  - Domeniu de aplicare

Pavajele de pavele se folosesc si la locurile de parcare şi circulaţie a autovehiculelor usoare , conform planului anexat.

8.3. Prevederi generale

8.3.1  Pavajele se aşează pe fundaţie prin intermediul unui substrat de nisip

8.3.2  Colmatarea rosturilor pavajului este obligatorie.

8.4. Referinţe

Se vor respecta prevederile din agrementul tehnic MLPAT pentru pavele de beton prefabricate fasonate realizate cu mărci superioare destinate pentru carosabil.

La recepţia pavelelor se vor verifica condiţiile de calitate prevăzute în certificatele de garanţie ale furnizorului :

- STAS 6400 – 84, Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

Art 9 CONDIŢII TEHNICE

9.1. Elemente geometrice

9.1.1. Înălţimea pavelelor, inclusiv grosimea substratului de nisip, trebuie să corespundă cu datele din tabelul următor :

| Felul pavajului | Înălţimea pavelelor (cm) | Grosimea substratului de nisip după pilonare (cm) |
| --- | --- | --- |
| Pavele | 6 – 12 | 3 - 5 |

9.1.2. Denivelări şi abateri

Denivelările maxime în lungul drumului sub dreptar de 3 m sunt de 8 mm.

Denivelările maxime în profilul transversal al drumului sub şablon sunt de 5 mm.

Nu se admit denivelări şi abateri care favorizează stagnarea apei.

9.1.3. Se admit abateri limită :

- la lăţimea părţii carosabile faţă de valoarea de proiect, max. ± 2 cm ;

- la cotele profilului longitudinal faţă de valoarea din proiect ± 3 cm, cu respectarea pasului de proiectare.

9.1.4. Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevăzut pante transversale şi longitudinale.

9.1.5. Mărimea rosturilor

După terminarea tuturor operaţiunilor de executare a pavajelor, rostul are o lăţime de maxim 8 mm.

9.1.6. Aşezarea pavelelor de beton prefabricate se va face în funcţie de forma şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului.

Art 10 . PRESCRIPŢII GENERALE DE EXECUŢIE

10.1. Aşezarea pavelelor pe nisip

După executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei,  se aşterne un strat de nisip în grosime de 5 cm, care se nivelează şi se pilonează, apoi se aşterne un al doilea strat de nisip afânat, în care se aşează pavelele, fixându-le prin batere cu ciocanul de cauciuc.

Aşezarea pavelelor se face cu 2 cm mai sus decât cota  finala pavajului.

După aşezarea pavelelor, se face prima batere cu maiul, fără să se stropească cu apă, bătându-se bucată cu bucată, verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi corectându-se eventualele denivelări. Se împrăştie apoi nisip pe toată suprafaţa pavajului, se stropeşte abundent cu apă şi se freacă cu peria, împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor.

După această operaţie, se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează cu un cilindru compresor de 6 – 8 tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip de 1 – 1,5 cm grosime.

Neregularităţile rămase după această operaţie se suprimă prin scoaterea pavelelor şi revizuirea grosimii stratului de nisip, adăugându-se sau scoţându-se material.

Baterea se face cu mai mecanic sau cu unul manual de cca. 25 kg.

11. VERIFICAREA LUCRĂRILOR ÎN TIMPUL EXECUŢIEI

11..1. Materialele se verifică pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele respective.

Verificările şi determinările se execută de un laborator de specialitate atestat, pe probe luate conform prescripţiilor din standardele respective.

11.2. Controlul execuţiei lucrărilor trebuie să se facă în permanenţă de organul de control tehnic.

11.3. Rezultatele verificărilor se trec în evidenţele de şantier (carnet de măsurători, registru de laborator, etc) care alcătuiesc documentele de control şi se cuprind în cartea construcţiei.

ART. 12 . RECEPŢIA LUCRĂRILOR LA PAVAJ CAROSABIL

12.1. Recepţia preliminară de pavele se face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare, a prevederilor din agrementul tehnic MLPAT pentru pavele de beton prefabricate fasonate realizate cu mărci superioare, destinate pentru carosabil şi condiţiile de calitate prevăzute în certificatele de garanţie ale furnizorului.

Pavelele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate.

12.2. Recepţia finală se face după o perioadă de un an de verificare în exploatare de la data recepţiei preliminare şi se va efectua în conformitate cu dispoziţiile legale.

Întocmit,

ing.  Sorin Frîncu