CAIET DE SARCINI NR. 5

FUNDATII  DIN  PIATRĂ SPARTĂ

C U P R I N S

CAP. I. GENERALITĂŢI

Art. 1. Obiect şi domeniu de aplicare

Art. 2. Prevederi generale

CAP. II. MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

Art. 4. Apa

Art. 5. Controlul calităţii agregatelor

CAP. III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

CAP. IV. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE

Art. 8. Măsuri preliminare

Art. 9. Experimentarea execuţiei straturilor de fundaţie

Art. 10. Execuţia straturilor de piatra sparta

Art. 11. Controlul calităţii compactării straturilor de fundaţii

CAP. V. CONDIŢII TEHNICE. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

Art. 13. Condiţii de compactare

Art. 14. Caracteristicile suprafeţei

CAP. VI. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Art. 15. Recepţia pe faza de execuţie

Art. 16. Recepţia  la terminarea lucrărilor

Art. 17. Recepţia finală

CAPITOLUL  I

G E N E R A L I T Ă Ţ I

Art. 1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia stratului din piatră spartă , la lucrarea :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

El cuprinde condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 12620+A1/2008 şi SR EN 13242+A1/2008 care trebuie să fie îndeplinite de materialele folosite şi în STAS 6400 de stratul de piatră executat.

Art. 2. Prevederi generale

2.1. Stratul din piatră spartă  cu sortul  0-63 se realizează într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin proiect in profilul transversal tip .

2.2. Stratul din piatră spartă  se seaza peste fundatia de balast gata executata si receptionata conform programului de control aprobat de IJSC.

2.3 Stratul de balast  preia şi funcţia de substrat drenant, asigurându-se condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de evacuarea apei din infiltratii.

2.4.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un

laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea inspectorului de santier , verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

  - În cazul în care se vor constatat abateri de la prezentul caiet de sarcini,

acesta  va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL    II

MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

3.1. Pentru execuţia fundaţiilor din piatră spartă se utilizează piatră spartă  sort    0 – 63 mm din piatra de riu concasata sau de cariera.

3.2. Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci felsdspatice sau şistoase.

3.3. Agregatele folosite în realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate arătate în tabel şi nu trebuie să conţine corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate:

PIATRĂ SPARTĂ – Condiţii de admisibilitate conform SR EN 12620+A1/2008

| Sort Caracteristica |  | Piatră spartă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condiţii de admisibilitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 - 8 | 8-16 | 16-25 | 25-40 | 40-63 |  |  |
| Conţinut de granule : - rămân pe ciurul superior (dmax.), %, max. - trec prin ciurul inferior (dmin.), %, max. | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | - | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Conţinut de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vaciolare, %, max. | - | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Forma granulelor : - coeficient de formă, %, max. | - | 35 |  |  | 35 |  |  |
| Coeficient de impurităţi : - corpuri străine, %, max. - fracţiuni sub 0,1, mm, %, max. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | - | 3 |  |  | nu este cazul |  |  |
| Uzura cu maşina tip Los Angeles, %, max. | - | 30 |  |  | corespunzător clasei rocii conform tabelelor 2 şi 3 din SR EN 12620+A1/2008 |  |  |
| Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %, max. | - | 6 |  |  | 3 |  |  |

3.4. Piatra spartă se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 şi 40-63, fie direct de la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabel . Amestecul pe şantier nu se admite.

PIATRĂ SPARTĂ– Condiţii de admisibilitate

Tabel 4

| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate |  |
| --- | --- | --- |
| S o r t | 0 – 40 | 0 - 63 |
| Conţinutul de fracţiuni, % max.: - sub 0,02 mm - sub 0,2 mm - 0..........8 mm - 25..........63 mm | 3 4........10 30.......45 30.......45 |  |
| Granulozitate | să se înscrie între limitele din tabelul 5 şi conform figurii 2 |  |
| Echivalentul de nisip (EN), min. | 30 |  |
| Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA) 6 max. | 30 |  |
| Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului de sodiu (Na2S)4), 5 cicluri, %, max. | 6 pentru split 3 pentru piatră spartă mare 40-63 |  |

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura omogenitatea şi constanta calităţii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii în operă se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că acestea au calitate corespunzătoare.

3.6. În timpul transportului de la furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate şi păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare cu alte materiale de pe santier.

3.7. Controlul calităţii agregatelor de către Antreprenor se va face în conformitate cu prevederile tabelului  de la art 5.

3.8. Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel :

- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor ;

- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele

determinărilor efectuate de laboratorul şantierului.

Art. 4. Apa

Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

Art. 5. CONTROLUL CALITĂŢII AGREGATELOR INAINTE DE

REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE

Controlul calităţii se face de către Antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul :

| Acţiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifică | Frecvenţa minimă La aprovizionare La locul de pune- re în operă |  | Metode de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- |
| Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| Corpuri străine : - argilă bucăţi - argilă aderentă - conţinutul de cărbune | In cazul în care se observă prezenţa lor | Ori de câte ori apar factori de impurificare | STAS 4606 |
| Conţinutul de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vaculoare | O probă la max. 500 mc, pentru fiecare sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |
| Granulozitatea sorturilor | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sort şi sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |
| Forma granulelor pentru piatră spartă Coeficient de formă | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sort şi fiecare sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |
| Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastieră) | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |
| Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sursă | - | STAS 4606 |
| Rezistenţa la sfărmare prin compresiune la piatră spartă în stare saturată la presiune normală | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sort de piatră spartă şi sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |
| Uzură cu maşina tip Los Angeles | O probă la max. 500 mc pentru fiecare sort şi fiecare sursă | - | SR EN 13242+A1/2008 |

CAPITOLUL  III

STABILIREA CARACTERISTICILOR

DE COMPACTARE PENTRU STRATUL

DIN PIATRĂ SPARTĂ

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale stratului  de piatră spartă se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea PROCTOR modificată, conform STAS 1913/13  se stabileşte:

du max. P.M. – greutate volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3

Wopt P.M. – umiditatea optimă de compactare, exprimată %

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului de probe prelevate din lucrare şi anume :

du ef -   greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3

Wef -    umiditatea efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare, gc

gc =       du ef                x 100

du max. P.M.

7.2. La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare  de 98 %.

CAPITOLUL  IV

REALIZAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA

Art. 8. Măsuri initiale

8.1. La execuţia stratului de piatra sparta se va trece numai după recepţionarea lucrărilor fundatia de balast , daca este cazul, n conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor  se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă .

8.3. Înainte de aşternerea stratului de piatra sparta,  stratul  fundatie din balast trebuie sa aiba gradul de compactare si umiditate conform caietului de sarcini respectiv.

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare  cu piatră spartă se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în lucru, funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de şantier.

Art. 9. Experimentarea execuţiei straturilor de fundaţie

Se poate face la cererea expresa a beneficiarului pe un tronson de 20mp.

Art. 10. Execuţia stratului  de  piatra sparta

10.1 Pe stratul de fundatie din balast recepţionat, se asterne  de piatra sparta intr-un singur strat.

10.13. Stratul de piatră spartă  se poate  aşterne cu un repartizor – finisor de asfalt, cu o eventuală completare a cantităţii de apă, corespunzătoare umidităţii optime de compactare.

Aşternerea şi nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.

10.14. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.

10.15. Compactarea stratului se face cu atelierul de compactare cu respectarea  vitezei de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.

10.16. Intrucit stratul de piatra sparta nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată executia acetuia astfel încât acesta să fie permanent încadrate de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor .

10.17. Denivelările care se produc n timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor din piatră spartă se corectează cu material de aport şi se recompactează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu acelaşi tinp de material, se renivelează şi apoi se cilindrează din nou.

10.18. Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă  îngheţată.

10.19. Este interzisă de asemenea aşternerea pietrei sparte , pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.

Art. 11. Controlul calităţii compactării straturilor de fundaţie

11.1. În timpul  execuţiei  straturilor  de  fundaţie  din piatră spartă , se vor face verficările şi determinările arătate în tabelul de mai jos, cu frecvenţa menţionată în acelaşi tabel.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat :

- compoziţia granulometrică a agregatelor ;

- caracteristicile optime de compactare, obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditatea optimă, densitate maximă uscată) ;

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate).

| Nr.crt. | Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristica care se verifică | Frecvenţe minime la locul de punere n operă | Metode de verificare conform STAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incercarea Proctor modificată - strat balast - strat piatră spartă amestec optimal | - | STAS 1913/13 |
| 2 | Determinarea umidităţii de compactare - strat balast - strat piatră spartă amestec optimal | minim 3 probe la o suprafaţa de 2000 mp de strat | STAS 1913/1 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat - toate tipurile de straturi | minim 3 probe la o suprafaţa de 2000 mp de strat | - |
| 4 | Verificarea realizării intensităţii de compactare Q/S - toate tipurile de straturi | zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutăţii volumice pe teren - strat balast - strat piatră spartă amestec optimal | minim 3 puncte pentru suprafeţe < 2000 mp şi minim 5 puncte pentru suprafeţe > 2000 mp de strat | STAS 1913/15 STAS 12288 |
| 6 | Verificarea compactării prin încercarea cu p.s. în faţa compresorului | minim 3 ncercări la o supraf. de 2000 mp | STAS 6400 |

CAPITOLUL  V

CONDIŢII TEHNICE.

REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect, prevazuta in profilul tip.

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafaţă de drum.

Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei.

12.2. Lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect.

Abaterile limită la lăţime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcăminţii sub care se execută, prevăzută în proiect.

Abaterea limită la pantă este de 4% în valoarea absolută şi va fi măsurată la fiecare 25 m.

12.4. Declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcăminţilor sub care execută.

Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

Art.13.  Condiţii de compactare

13.1. Stratul de fundaţie din piatră spartă trebuie compactate până la realizarea încleştării maxime a agregatelor, care se probează prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeaşi natură petrografică, ca şi a pietrei sparte utilizate la execuţia straturilor şi cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncată în faţa utilajului cu care se execută compactarea.

Compactarea se consideră corespunzătoare dacă piatra respectivă este strivită fără ca stratul să sufere dislocări sau deformări.

13.2. Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13:

- 98 % în cel puţin 93 % din punctele de măsurare ;

- 95 % în toate punctele de măsurare.

13.3. Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie se consideră realizată dacă valorile deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţiilor elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm.

Art. 14. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime astfel :

- în profil longitudinal verificarea se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi

denivelările admise pot fi de maximum de ± 2 cm, faţă de cotele proiecate ;

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect

şi denivelările admise pot fi de maximum de ± 1,0 cm, faţă de cotele proiectate.

În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea suprafeţei fundaţiei.

CAPITOLUL  VI

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Art. 15. Recepţia pe faza determinată

Recepţia pe fază determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 şi 14.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiecte şi caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control.

În urma acestei recepţii se încheie " Proces verbal de recepţie calitativa ".

Art. 16. Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrarilor se face conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art. 17. Recepţia finală

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

ÎNTOCMIT ,

Ing. Sorin Frincu