CAIET DE SARCINI NR. 8

EXECUTIE PODURI SAU PODETE DIN BETON

GENERALITAŢI

Acest caiet de sarcini cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrările

premergătoare execuţiei  lucrărilor la investitia:

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

CAP.1 BETOANE

1.1. Generalitati

Programul de verificare a calitatii lucrarilor va fi pregătit înainte de executia lucrarilor care fac obiectul acestei subsectiuni. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier ca parte a sistemului de control al calităţii.

## 1.2. Descriere

Aceste specificatii tehnice descriu montarea eşafodajelor şi cofrajelor, prepararea, turnarea, tratarea si finisarea betonului pentru structuri de construcţii. Structurile cuprinse in aceste specificatii tehnice sunt:

- Infrastructuri (Poduri)

- Suprastructuri (Poduri)

- Podeţe

- Ziduri de sprijin si timpane

- Alte structuri diverse

Aceste specificatii tehnice cuprind şi lucrările de betoane necesare pentru adaptarea, modificarea sau reconstrucţia structurilor existente.

# 1.3.Materiale

În betonul conform cu SR EN 206-1 trebuie să se utilizeze numai materiale componente cu aptitudinea de utilizare stabilită pentru cerinţele specificate.

Pentru produsele speciale utilizate drept componente în betonul conform SR EN 206-1, care nu sunt acoperite de standarde europene, sau când un standard european existent nu tratează aceste produse speciale, sau când un anume component diferă semnificativ de standardul european, aptitudinea de utilizare poate fi stabilită prin:

- agrement tehnic european care se referă în special la utilizarea materialului component în beton în conformitate cu SR EN 206-1;

- prevederi în vigoare la locul unde betonul este utilizat (standarde / agremente naţionale corespondente), referitoare la utilizarea materialului component în beton în conformitate cu SR EN 206-1.

Furnizorul materialelor si produselor va fi aprobat de catre Inginer.

## 1.3.1. Ciment

Cimentul utilizat trebuie să fie în conformitate cu prevederile standardelor naţionale si NE 012-1:2007.

Cimenturile uzuale sunt certificate conform standardului SR EN 197-1/2011: "Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale". Ele sunt grupate in cinci tipuri principale de ciment dupa cum urmeaza:

- CEM I 	Ciment Portland

- CEM II 	Ciment Portland compozit

- CEM III 	Ciment de furnal

- CEM IV 	Ciment puzzolanic

- CEM V 	Ciment compozit

Pentru alte cimenturi care nu sunt cuprinse in SR EN 197-1, aptitudinea generala de utilizare trebuie sa se faca pe baza prevederilor altor standarde europene de cimenturi in vigoare, a standardelor nationale SR3011, SR 7055, STAS 10092, elaborate avand in vedere principii si proceduri recunoscute care sunt in conformitate cu standardul SR EN 206-1. Pentru toate cimenturile pentru care nu exista experienta de utilizare in betoane in tara, folosirea acestora se va face numai pe bza unor rezultate ale cercetarilor experimentale prin care sa se demonstreze comportarea betoanelor la diferite tipuri de solicitari fizico-mecanice si de mediu.

Cimentul trebuie ales dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită, luând în considerare:

- tehnologia de executare a lucrării;

- utilizarea finală a betonului;

- condiţiile de tratare (de exemplu tratament termic);

- dimensiunile structurii (dezvoltarea căldurii de hidratare);

- agresiunile mediului înconjurător la care este expusă structura (a se vedea 4.1);

- reactivitatea potenţială a agregatelor faţă de alcaliile din materiale componente.

Anexa L din  NE 012-1:2007 (informativă) prezintă recomandări generale pentru alegerea unui anumit tip de ciment.

Livrare şi transport

Cimentul va fi transportat în vrac sau ambalat în saci de hârtie şi va fi livrat cu certificat de calitate. Cimentul in vrac va fi transportat în vehicule speciale, prevăzute cu echipament de descărcare pneumatic.Cimentul va fi protejat in permanenţă împotriva umidităţii şi impurităţilor în perioada de depozitare şi transport. Dacă cimentul provine de la un furnizor şi nu de la un producător, livrarea cimentului va fi însoţită de o declaraţie de conformitate care stabileşte:

- Tipul de ciment livrat şi fabrica producatoare.

- Data sosirii la depozitul furnizorului.

- Certificatul de calitate eliberat de producător.

- Documentul de garanţie.

- Numărul şi data certificatului de calitate eliberat de un laborator autorizat, cu toate datele necesare. Prelevarea probelor de ciment va fi efectuată în conformitate cu prevederile SR EN 196-7:2008.

Depozitare

Cimentul va fi depozitat în silozuri, sortat pe tipuri, când este livrat în vrac sau în zone de depozitare special amenajate când este livrat în saci luandu-se masuri de prevenire a amestecarii.

Când se livrează în saci, sacii cu ciment trebuie aşezaţi în rânduri pe panouri din lemn cu un spaţiu liber de cel puţin 150 mm intre randuri cu un spatiu de cel putin 500 mm în jurul fiecăruia pentru a permite buna circulaţie a aerului. Nu este permisa stivuirea pe mai mult de 10 randuri. Dacă perioada de depozitare este depăşită, cimentul se va evacua din zonele de depozitare sau din silozuri, în alte locuri de pe şantier. Cimentul expirat nu va fi folosit pentru prepararea betonului de structuri.

Controlul de calitate

Controlul de calitate se va efectua astfel:

-	Prin examinarea certificatelor de garanţie a calităţii eliberate de furnizor în conformitate cu SR EN206-1:2002

-	Prin verificarea cimentului în conformitate cu prevederile SR EN 206-1:2002 şi în conformitate cu procedurile de incercare indicate in Tabelul 1, fara a se limita la acestea:

Tabelul 2

| SR EN 196-1:2006 | Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice |
| --- | --- |
| SR EN 196-3+A1:2009 | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii |
| SR EN 196-7:2008 | Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment |
| SR EN 196-2:2006 | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor |
| SR EN 196-6:2010 | Metode de încercari ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea finetii |

## 1.3.2 Agregate

Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru:

- agregate de masă volumică normală şi agregate grele în conformitate cu SR EN 12620;

- agregate uşoare în conformitate cu SR EN 13055-1.

Utilizarea agregatelor din beton reciclat se face în conformitate cu SR EN 13242.

Curbele granulometrice recomandate pentru prepararea betonului sunt prezentate în  anexa K din  NE 012-1:2007  pentru diferite dimensiuni nominale maxime ale agregatelor 0/8, 0/16, 0/22, 0/32 şi 0/64 mm. Tipul, dimensiunile şi categoriile de agregate privind de exemplu, aplatizarea, rezistenţa la îngheţ - dezgheţ, abraziunea, rezistenţa, conţinutul de fin, etc. trebuie să fie selecţionate ţinând seama de:

- execuţia lucrării;

- utilizarea finală a betonului;

- cerinţele de mediu înconjurător la care va fi supus betonul;

- toate cerinţele pentru agregatele aparente sau agregatele pentru betonul decorativ.

Dimensiunea maximă nominală superioară a agregatului (Dmax) trebuie selecţionată ţinând seama de

grosimea acoperirii cu beton a armăturilor şi dimensiunea minimă a secţiunii elementelor.

Balast

Balastul conform SR EN 12620 nu trebuie utilizat decât în betoane având clasa de rezistenţă la compresiune ≤C12/15.

Agregate recuperate

Agregatele recuperate din apa de spălare sau din betonul proaspăt pot să fie utilizate ca agregate pentru beton.Proporţia de agregate recuperate nesortate, adăugate nu trebuie să fie mai mare de 5% din cantitatea totală de agregate. Când sunt folosite cantităţi mai mari de 5%, acestea trebuie să fie de acelaşi tip cu agregatele primare utilizate în beton şi trebuie sortate, separând pietrişul şi nisipul, pentru a satisface

cerinţele din SR EN 12620.

Rezistenţa la reacţia alcalii-silice

Când agregatele conţin varietăţi de silice susceptibile la atacul alcaliilor (Na2O şi K2O prezente în ciment sau având alte surse) şi când betonul este expus la umiditate, trebuie întreprinse acţiuni pentru a preveni o reacţie dăunătoare alcalii-silice, utilizând proceduri cu eficacitate stabilită.

Tabelul 3

| Testele indicate în SR EN 12620+A1:2008 care se vor efectua pentru fiecare sursă de agregate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N Nr. crt. | Testul | Parametrii testaţi | Metoda de testare | Frecvenţa testelor | Observaţii |
| 1 | Granulozitate Agregate mari şi fine | Tabel 2, 3 şi 4 | SR EN 933-1:2012 | 1 test săptămânal | - |
| 2 | Forma agregatelor mari (Indice de formă) b/a* | Min. 0,66 | STAS 4606/80 | 1 test lunar | - |
|  | c/a* | Min. 0,33 | STAS 4606/80 |  |  |
| 3 | Procentul de părţi fine din agregatele mari | Max. 0.25% | STAS 4606/80 | 1 test săptămânal | Pe agregate nu trebuie să existe pelicule aderente de argilă sau de alt material, care le-ar putea izola de materialul de legătură. |
| 4 | Densitatea particulelor | Min.2000 kg/m3 (Densitate) | STAS 4606/80 | 1 pe an | - |
|  | Absorbţia de apă |  | SR EN 1097-6:2002 | 1 pe an | din SR EN 12620+A1:2008. Prin acest test se controlează conţinutul de apă în raportul apă/ciment |
| 5 | Rezistenţa la uzură cu maşina Los Angeles | < = 40 (LA40) | EN 1097-2:2010 | 2 pe an | din SR EN 12620+A1:2008, pag. 35, Tabel H2 |
| 6 | % de pierderi la îngheţ şi dezgheţ din masa iniţială | Max. 10% | STAS 4606/80 | 1 pe an | - |
| 7 | Conţinutul de humus | galben | STAS 4606/80 | 1 la 3 luni | - |
| 8 | Procentul de părţi fine din agregatele fine | 0-3% nu se cer teste suplimentare privind conţinutul de argilă | STAS 4606/80 | 1 test săptămânal | 1 test săptămânal, pentru a confirma trecerile de % |
|  |  | 3-5% se cer determinări suplimentare privind absenţa argilei | STAS 4606/80 | 1 test săptămânal | - |

*a=lungimea, b=lăţimea agregatului

*=grosimea agregatului

Productie, livrare si depozitare

Carierele si balastierele utilizate vor asigura cantităţile necesare de material la niveluri acceptabile de calitate pentru aprovizionarea lucrarii pe perioade suficient de lungi.Carierele si balastierele care livrează agregate  trebuie să elibereze certificate de calitate şi certificate sau declaraţii de conformitate de calitate în care să se specifice tipul, calitatea şi caracteristicile agregatelor livrate. Toate agregatele trebuie livrate în stare curată.

Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul transportului sau depozitării. Dacă agregatele au fost contaminate acestea trebuie curăţate iar metoda de transport sau de depozitare va fi revizuita. Se vor lua masurile necesare pentru prevenirea recontaminarii. Zonele de depozitare a agregatelor trebuie să fie betonate şi drenate. Depozitele de agregate trebuie separate cu pereţi despărţitori corespunzători, cu înălţime suficientă pentru a evita amestecarea accidentala a agregatelor de diverse sorturi. Fiecare compartiment trebuie marcat şi etichetat vizibil. Depozitarea agregatelor direct pe pământ sau pe o platformă de balast nu este permisă. Agregatele din surse diferite vor fi depozitate separat.

Controlul calităţii

Controlul calităţii se va efectua astfel:

-   În conformitate cu prevederile SR EN 206-1:2002.

## 1.3.3. Apa

Apa folosită pentru amestecarea betonului poate proveni din surse potabile publice sau din alte surse acceptabile. Apa trebuie să indeplineasca cerinţele

SR EN 1008 – 2003.

## 1.3.4.	Aditivi

Aditivii sunt materiale adăugate in dozare controlata pentru îmbunătăţirea caracteristicilor amestecului de beton, iar intrebuintarile lor au fost identificate in tabelul de mai jos.Utilizarea aditivilor se va face în conformitate cu prevederile

SR EN 206-1:2002 si SR EN 934-2. Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificată prin încercări preliminare.

Cantitatea totală de aditivi utilizaţi nu trebuie să depăşească dozajul maxim recomandat, de producătorul de aditivi şi nu trebuie să fie mai mare de 50 g aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment,în afară de cazul când s-a stabilit influenţa unui dozaj mai ridicat asupra performanţelor şi durabilităţii betonului.

Aditivii utilizaţi în cantitate inferioară valorii de 2 g/kg ciment nu sunt admişi decât dispersaţi într-o parte din apa de amestec.Dacă cantitatea totală de aditiv lichid (în soluţie), este superioară valorii de 3 l/m3 de beton, conţinutul

său de apă trebuie luat în consideraţie la calculul raportului apă/ciment.

Când sunt utilizaţi mai mulţi aditivi, compatibilitatea lor trebuie verificată atunci când se efectuează încercările iniţiale.

Betoanele de consistenţă ≥S4; V4; C3 sau ≥F4 trebuie fabricate cu aditivi puternic reducători de apă sau cu superplastifianţi.

Betoanele trebuie sa fie preparate cu aditivi. Condiţiile de utilizare a aditivilor sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4.

| Nr. crt. | Tip beton, tehnologie si condiţii de turnare | Aditiv recomandat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoane de rezistenţă având clasa cuprinsă intre C 8 / 10 şi C 30 / 37 inclusiv | Plastifiant | După caz : Superplastifiant |
| 2 | Betoane supuse la îngheţ – dezgheţ repetat | Antrenor de aer | După caz : - intens reducător de apă/superplastifiant - impermeabilizator |
| 3 | Betoane cu permeabilitate redusă | Reducător de apă / plastifiant | După caz : - intens reducător de apă/superplastifiant - inhibitor de coroziune |
| 4 | Betoane expuse in condiţii de agresivitate intensă şi foarte intensă | Reducător de apă / plastifiant |  |
| 5 | Betoane executate monolit având clasa ≥C 35 / 45 | Superplastifiant / intens reducător de apă |  |
| 6 | Betoane fluide | superplastifiant |  |
| 7 | Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale (autocompactante) | (Plastifiant) superplastifiant + întârzietor de priză |  |
| 8 | Betoane turnate pe timp călduros | Intârzietor de priză + superplastifiant (Plastifiant) |  |
| 9 | Betoane turnate pe timp friguros | Anti-îngheţ + accelerator de priză |  |
| 10 | Betoane cu rezistenţe mari la termene scurte | Acceleratori de întărire fără cloruri |  |

## 1.3.5 Adaosurile (inclusiv filerele minerale şi pigmenţii)

Adaosul  este un material mineral fin utilizat în beton pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi sau pentru a-i conferi proprietăţi speciale. Acest normativ tratează două tipuri de adaosuri minerale:

- adaosuri considerate practic inerte (tip I);

- adaosuri puzzolanice sau hidraulic latente (tip II)

Aptitudinea generală de utilizare ca adaos de tip I este stabilită pentru:

- filere conform SR EN 12620;

- pigmenţi conform SR EN 12878.

Aptitudinea generală de utilizare ca adaosuri de tip II este stabilită pentru:

- cenuşi volante conform SR EN 450;

- silicea ultrafină conform SR EN 13263.

1.4. Clase de expunere

Standardul SR EN 206-1 defineste diferite clase de expunere in fuctie de mecanismele de degradare ale betonului.

Clasele de expunere şi condiţiile de mediu, la care elementele de construcţii pot fi expuse sunt prezentate în tabelul  1, în concordanţă cu NE 012-1:2007 şi

SR EN 206-1/2002.

Alegerea claselor de expunere depinde de cerintele in vigoare la locul unde betonul este utilizat. Aceasta clasificare de expuneri nu exclude luarea in considerare a conditiilor particulare existente la locul unde betonul este utilizat, sau aplicarea de masuri de protectie precum utilizarea de otel inoxidabil sau alt metal rezistent la coroziune, si utilizarea de acoperiri protectoare pentru beton sau armaturi.

Betonul poate fi supus la mai multe din actiunile descrise in tabelul 7, in acest caz conditiile de mediu inconjurator la care este supus, trebuie sa fie exprimate sub forma de combinatii de clase de expunere.

Tabelul 5 – Clase de expunere

| Denumirea clasei | Descrierea mediului înconjurător |  | Exemple informative ilustrând alegerea claselor de expunere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Nici un risc de coroziune sau atac |  |  |  |
| X0 | Beton uşor simplu şi fără piese metalice înglobate. Toate expunerile, cu excepţia cazurilor de îngheţ-dezgheţ şi atac chimic. |  | Beton de umplutură / egalizare |
| 2 Coroziunea datorată carbonatării |  |  |  |
| Când betonul, care conţine armături sau piese metalice înglobate, este expus la aer şi umiditate, expunerea trebuie clasificată în modul următor: NOTĂ – Condiţiile de umiditate luate în considerare sunt cele din betonul ce acoperă armăturile sau piesele metalice înglobate, dar în numeroase cazuri, această umiditate poate fi considerată că reflectă umiditatea ambiantă. În acest caz, o clasificare fondată pe diferite medii ambiante poate fi acceptabilă. Situaţia nu poate fi aceeaşi dacă există o barieră între beton şi mediul său înconjurător (beton acoperit cu un material de protecţie). |  |  |  |
| XC1 | Uscat |  | Beton în interiorul clădirilor unde gradul de umiditate a mediului ambiant este redus (inclusiv bucătăriile, băile şi spălătoriile clădirilor de locuit) beton imersat permanent în apă. |
| XC2 | Umed, foarte rar uscat |  | Suprafeţe de beton aflate în apă pe termen lung – un număr mare de fundaţii. |
| XC3 | Umiditate moderată |  | Beton la exterior, însă la adăpost de intemperii (elemente la care aerul din exterior are acces constant sau des, de exemplu : hale deschise). |
| XC4 | Alternanţă a umidităţii şi uscării |  | Suprafeţe de beton expuse contactului cu apă, care însă nu sunt incluse în XC 2 (elemente exterioare expuse intemperiilor) |
| 3 Coroziunea datorata clorurilor avand alta origine decat cea marina |  |  |  |
| În cazul în care betonul armat sau betonul ce conţine piese metalice înglobate, este expus contactului cu apa ce conţine cloruri, inclusiv săruri pentru dezgheţ, având o altă origine decât cea marină, clasele de expunere sunt grupate după cum urmează |  |  |  |
| XD 1 |  | Umiditate moderată | Suprafeţele de beton expuse clorurilor transportate prin circulaţia aerului. |
| XD 2 |  | Umed, rareori uscat | Piscinele – beton expus apelor industriale ce conţin cloruri |
| XD 3 |  | Alternanţa umidităţii şi a uscării | Elemente de poduri, udate şi stropite cu ape ce conţin cloruri: şosele, dalajele parcurilor de staţionare a vehiculelor. |
| 4 Coroziunea datorata clorurilor din apa de mare |  |  |  |
| În situaţiile în care betonul armat sau betonul ce conţine piese metalice înglobate, este expus în exploatare acţiunii clorurilor prezente în apa de mare, sau acţiunii aerului ce vehiculează săruri marine, clasele de expunere sunt. |  |  |  |
| XS 1 |  | Expunere la aerul ce vehiculează săruri marine, însă nu este în contact direct cu apa de mare | Structuri pe litoral sau proximitatea litoralului |
| XS 2 |  | Imersare în permanenţă în apa de mare | Elemente ale structurilor marine |
| XS 3 |  | Zone de amaraj, zone supuse proiectării (izbirii) valurilor, sau udării (stropirii) | Elemente ale structurilor marine |
| 5 Atac din îngheţ-dezgheţ cu sau fără agenţi de dezgheţare |  |  |  |
| Când betonul uşor este supus la un atac semnificativ datorat ciclurilor de îngheţ-dezgheţ, atunci când este umed, clasele de expunere sunt următoarele: |  |  |  |
| XF1 | Saturaţie moderată cu apă fără agenţi de dezgheţare |  | Suprafeţe verticale realizate din beton, expuse la ploaie şi la îngheţ |
| XF 2 | Saturare moderată cu apă cu agenţi pentru dezgheţare |  | Suprafeţe verticale ale lucrărilor din beton, la lucrări rutiere expuse îngheţului şi aerului ce vehiculează agenţi pentru dezgheţ |
| XF 3 | Saturare puternica cu apă fără agenţi de dezgheţ |  | Suprafeţele orizontale de beton expuse la ploaie şi îngheţ |
| XF 4 | Saturare puternica cu apă conţinând agenţi de dezgheţ sau apă de mare |  | Drumuri şi tabliere de poduri expuse agenţilor pentru dezgheţ – suprafeţe verticale de beton expuse direct acţiunilor agenţilor de dezgheţ şi îngheţului – zone de structuri marine supuse acţiunii valurilor şi expuse la îngheţ |
| 6 Atac chimic |  |  |  |
| NOTĂ -Un studiu special poate fi necesar pentru determinarea clasei de expunere adecvate în medii înconjurătoare, în situaţiile următoare: - conţine alte substanţe chimice agresive decât cele menţionate în anexa II; - apă de ploaie poluată chimic; |  |  |  |
| XA1 | Mediu înconjurător cu agresivitate chimică slabă. |  |  |
| XA2 | Mediu înconjurător cu agresivitate chimică moderata. |  |  |
| XA3 | Mediu înconjurător cu agresivitate chimică intensa. |  |  |

Cerinţele pentru ca betonul să reziste la agresiunile mediului înconjurător sunt date adesea în termeni de valori limită, pentru compoziţia betonului şi proprietăţile stabilite ale betonului  alternativ exigenţele pot rezulta din metode de concepţie de performanţă. Cerinţele trebuie să ţină seama de durata de viaţa prevăzută pentru structură.

În absenţa standardelor europene pentru încercări directe de performanţă a betonului, din raţiuni de experienţe diferite pe termen lung, metodele specificate ale rezistenţei la agresiunile mediului înconjurător sunt date în prezentul normativ în termenii de proprietăţi stabilite pentru beton şi de valori limită de compoziţie.

Cerinţele pentru fiecare clasă de expunere trebuie specificate în termeni de:

- tipuri şi clase de materiale componente permise;

- raport maxim apă/ciment;

- conţinut minim de ciment;

- clase minime de rezistenţă la compresiune a betonului şi dacă este cazul:

- conţinut minim de aer din beton.

În prevederile valabile pe locul de utilizare a betonului, s-a stabilit ca raportul apă/ciment maxim să fie

indicat prin creştere de 0,05 şi conţinutul minim de ciment prin creştere de 20 kg/m3.

Tabelele F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4 (anexa F) din

NE 012-1:2007 prezintă condiţiile compoziţionale, proprietăţile betonului şi utilizarea cimenturilor. Conţinutul maxim de părţi fine din beton este prezentat în tabelele F.3.1 şi F.3.2 din anexa F.

Dacă betonul este conform cu valorile limită specificate, betonul din structură trebuie să fie prezumat capabil de a satisface cerinţele de durabilitate în raport cu utilizarea avută în vedere în condiţiile de mediu înconjurător specifice, cu condiţia ca:

- betonul este corect pus în operă, compactat şi supus la un tratament, de exemplu conform SR EN13670-1 sau alt standard adecvat;

Tabelul 6 de mai jos prezinta caracteristicile necesare betonului pentru diferite clase de rezistenta si elemente ce urmeaza a fi folosite in lucrari.

Tabel 6

cerinte pentru COMPOZITIa betonULUI

| Nr. crt. | Tipulelementelor | Clasa de expuneredinCodul de Practica | Cerintepentruexecutarealucrarilordinbeton, betonarmat si betonprecomprimat, conformCodului de PracticaNE 012-1 : 2007 Anexa F |  |  |  |  |  | Clasa minima de beton Solicitata de Beneficiar | Clasa de beton dinproiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Raport maxim apa/ciment | Dozajminim de ciment (kg/m3) | Continutminim de aerantrenat (%) | Alteconditii | Tip ciment | Clasa minima de rezistenta |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | BETON MONOLIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNDATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fundatiebetonsimplu | X0 | - | - | - | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C8/10 |  | C16/20 |
| 2 | Fundatiepodete | X0 | - | - | - | - |  | C8/10 |  | C16/20 |
| 3 | Pilotiforati | XC2 | 0.60 | 375 | - | Conform SR EN 1536:2004 |  | C16/20 |  | C20/25 |
| 4 | Beton de egalizarepentruradiere si fundatiitalpi | X0 | - | - | - | - |  | C8/10 |  | C8/10 |
| 5 | Radieresifundatiitalpi | XC3 | 0.60 | 280 | - | - |  | C20/25 |  | C20/25 |
|  | ELEVATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Culei - elevatii | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 7 | Pile – elevatii | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 8 | Timpanepodetedin betonarmat | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 9 | Camere de caderesitimpanepodete din betonsimplu | XF2 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
|  | SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zone monolitedintregrinzi, console si antretoaze | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 11 | Placa de suprabetonare | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 12 | Beton de pantapoduri | XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
| 13 | Beton de panta in podete | XF4 | 0.50 | 340 | a | d | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C30/37 |  | C30/37 |
| 14 | Beton de protectiepodete | XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
| 15 | Umpluturatrotuare | XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
|  | RACORDARI CU TERASAMENTELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fundatiesferturi de con | X0 | - | - | - | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C8/10 |  | C16/20 |
| 17 | Pereudinbeton, scari si casiuri | XF2 | 0.55 | 300 | a | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
| 18 | Rigola pentrudren la podete | XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
| 19 | Placi de racordaremonolite | XC3+XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C25/30 |  | C25/30 |
| 20 | Grinzi de rezemarepentruplaci de racordare | XC3+XF1 | 0.50 | 300 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C25/30 |  | C25/30 |
| 21 | Fundatiiziduri de sprijin | X0 | - | - | - | - |  | C8/10 |  | C16/20 |
| 22 | Elevatiiziduri de sprijin | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
|  | ALBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bloc de capat, prag de fund | XF3 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 24 | Placaregabioane | XF3 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
|  | SCURGEREA APELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rigole, santuri si rigole de acostament | XF4 | 0,50 | 340 | a | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C30/37 |  | C30/37 |
| 26 | Rigolecarosabile | XF4 | 0,50 | 340 | a | - |  | C30/37 |  | C30/37 |
| 27 | Capace la rigolecarosabile | XC4+XD3+XF2+ XM1 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
|  | DRENURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Radiercamin | X0 | - | - | - | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C8/10 |  | C16/20 |
| 29 | Capac camin | XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 30 | Cap de dren | XF2 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | SEPARATOR DE ULEIURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Beton de egalizare | X0 | - | - | - | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C8/10 |  | C8/10 |
| 32 | Corp separator | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
|  | BAZIN FITOEPURATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pinten | XF2 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 34 | Pereuturnatpeloc | XF2 | 0,50 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | BETON PREFABRICAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Elevatii prefabricatepodete | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 36 | Cadre prefabricatepodete | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 37 | Timpaneprefabricatepodete | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 38 | Grinzi prefabricate | XC4+XD3+XF4 | 0,45 | 340 | a | - |  | C35/45 |  | C35/45 |
| 39 | Borduri prefabricate | XF2+XM2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 |  | C35/45 |  | C40/50 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | RACORDARI CU TERASAMENTELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Aripi prefabricate podete | XC4+XD3+XF2 | 0,45 | 320 | - | Agregaterezistente la inghet-dezghetconform SR EN 12620 | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C35/45 |  | C35/45 |
| 41 | Scari si casiuriprefabricate | XF4 | 0,50 | 340 | a | - |  | C30/37 |  | C30/37 |
|  | SCURGEREA APELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Rigole, santuri si rigole de acostamentprefabricate | XF4 | 0,50 | 340 | a | - | CEM I CEM II A/B S CEM II H II AS CEM II A LL CEM II M A S-D CEM II M A S-T CEM II M A S-LL CEM II M A D-T CEM II M A D-LL CEM II M A T-LL CEM II M B S-D CEM II M B S-T CEM II M B D-T | C30/37 |  | C30/37 |

## 1.5. Compozitia betonului

Compoziţia betonului şi materialele componente cu proprietăţi specificate sau cu compoziţia prescrisă trebuie să fie alese astfel încât să satisfacă cerinţele specificate pentru betonul proaspăt şi întărit, inclusiv consistenţa, masa volumică, rezistenţa, durabilitatea protecţia contra coroziunii a pieselor din oţel înglobate, ţinând seama de procedeele de producţie şi metoda prin care se intenţionează să se execute lucrările de beton.

Când acestea nu sunt precizate în specificaţie, producătorul trebuie să selecţioneze tipurile şi clasele de materiale componente dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită pentru condiţiile de mediu specifice.

Dacă nu există prescripţii contrare, compoziţia betonului trebuie stabilită astfel încât să se reducă laminimum fenomenele de segregare şi se separare a apei din betonul proaspăt.În general proprietăţile betonului, cerute pentru utilizarea sa într-o structură, nu vor fi atinse decât respectând procedurile de execuţie privind betonul proaspăt si locul de utilizare. De asemenea, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute în NE 012-1:2007este necesar ca, înainte de a elabora specificaţia betonului trebuie luate în consideraţie cerinţele referitoare la transport, la punerea în operă, la compactare, la tratamentul iniţial şi ulterior (a se vedea SR ENV 13670-1 sau alte standarde pertinente). Aceste cerinţe sunt adesea independente. Dacă toate aceste cerinţe sunt satisfăcute, diferenţele dintre calitatea betonului din structură şi cea a epruvetelor standardizate de încercat, sunt luate în consideraţie prin coeficientul de siguranţă parţial al materialului (a se vedea SR EN 1992-1-1).

Pentru betonul de compoziţie specificată într-un standard, specificarea compoziţiei este limitată la:

- agregatele naturale de masă volumică normală;

- adaosurile în pulbere cu condiţia ca acestea să nu fie luate în consideraţie la calculul dozajului în

ciment şi al raportului apă/ciment;

- dozajul minim de ciment, în conformitate cu NE 012-1:2007tabelele F.1.1 şi F.1.2 (anexa F);

- tipul cimentului, în conformitate cu NE 012-1:2007 tabelele F.2.1, F.2.2, F.2.3 şi F.2.4 (anexa F);

- aditivi, cu excepţia aditivilor antrenori de aer;

- compoziţiile ce îndeplinesc criteriile pentru efectuarea încercărilor iniţiale descrise in NE 012-1:2007la A.5 din anexa A.

Dozajele pentru prepararea diferitelor clase de beton  si statia de preparare vor fi supuse verificarii si aprobarii Inginerului.

## 1.5.1.  Cerinţe pentru betonul proaspăt

### 1.5.1.1 Clase de consistenta

Tabelele 7, 8, 9, şi 10 sunt aplicabile în cazurile în care consistenţa betonului este clasificată.

Tabelul 7 – Clase de tasare

Tabelul 8 – Clase Vebe

Tabelul 9– Clase de compactare

Tabelul 10– Clase de raspandire

Consistenţa betonului trebuie determinată prin încercări prin una din metodele următoare:

- încercarea de tasare, conform SR EN 12350-2;

- încercarea Vebe, conform SR EN 12350-3;

- determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4;

- încercarea cu masa de răspândire, conform SR EN 12350-5;

- metode de încercări specifice care au făcut obiectul unui acord între elaboratorul de specificaţie şi producător, pentru betonul destinat unor aplicaţii speciale (de exemplu: beton având consistenţa pământului umed).

Metodele de încercare recomandabile pentru măsurarea consistenţei sunt metoda răspândirii (conform SR EN 12350-5) pentru betoanele fluide şi metoda tasării (conform SR EN 12350-2) pentru betoanele vârtoase.

Din raţiuni de lipsă de sensibilitate a metodelor de încercări, de la anumite valori, se recomandă de a utiliza încercările indicate mai sus numai pentru:

- înălţime a tasării ≥10 mm şi ≤210 mm;

- timp de încercare Vebe ≤30 s şi >5 s;

- grad de compactare ≥1,04 şi <1,46;

- diametru de răspândire >340 mm ≤620 mm.

Când trebuie determinată consistenţa betonului, această cerinţă se aplică în momentul utilizării betonului sau în cazul betonului gata de utilizare şi în momentul livrării.Dacă betonul este livrat într-un camion malaxor sau cuvă agitatoare, este posibil de a măsura consistenţa pe o probă prelevată la prima descărcare. Proba trebuie prelevată după o descărcare de

aproximativ 0,3 m3, conform SR EN 12350-1.

Consistenţa poate fi specificată, prin referinţă la o clasă de consistenţă, conform 4.2.1, sau în cazuriparticulare, printr-o valoare specificată. În acest caz, toleranţele sunt date în tabelul 11.

Tabelul 11 – Toleranţele ale valorilor specificate pentru consistenţă

### 1.5.1.2  Conţinut de ciment şi raport apă/ciment

Pentru determinarea conţinutului de ciment, de apă, sau de adaosuri, cantitatea de ciment, cantitatea

de adaosuri şi cantitatea de apă adăugată trebuie înregistrate pe imprimanta înregistratorului de amestecuri, sau când nu este utilizat înregistratorul, plecând de la registrul de producţie coroborat cu instrucţiunile de cântărire.

Determinarea raportului apă/ciment din beton se face prin calcul pe baza conţinutului de ciment determinat şi a conţinutului de apă.

Când conţinutul minim de ciment este înlocuit prin conţinutul minim (ciment + adaosuri), sau când înlocul raportului apă/ciment se utilizează raportul apă/(ciment +k x adaosuri) sau raportul apă/(ciment +adaosuri), metoda trebuie modificată în consecinţă.Nici o valoare individuală a raportului apă/ciment nu trebuie să depăşească cu mai mult de 0,02 valoarea limită specificată.

Când este necesară determinarea conţinutului de ciment, a conţinutului în adaosuri sau a raportuluiapă/ciment din betonul proaspăt, metodele de încercări şi toleranţele aplicate, trebuie să facă obiectulunui acord între elaboratorul de specificaţie şi producător.

1.5.1.3.  Conţinut de aer

Conţinutul de aer al betonului trebuie determinat, prin măsurare conform

SR EN 12350-7, pentru beton de masă volumică normală şi beton greu şi conform cu ASTM C 173, pentru beton uşor.

Conţinutul de aer antrenat este prescris printr-o valoare minimă. Limita superioară pentru conţinutul deaer este valoarea minimă specifică plus 4% în valoare absolută.

Valorile minime ale aerului antrenat1) sunt prezentate în tabelul 12  în funcţie de dimensiunea maximă a agregatelor.

Tabelul 12 - Valori minime ale aerului antrenat funcţie de dimensiunea maximă a agregatelor

### 1.5.1.4.  Dimensiunea maximă a agregatelor

Dimensiunea nominală maximă a agregatelor se determină pe beton proaspăt, aceasta trebuie măsuratăconform SR EN 933-1.

Dimensiunea maximă a agregatului cum este definită în SR EN 12620 nu trebuie să fie superioară celei specificate.

### 1.5.1.5.Temperatura betonului

Temperatura betonului proaspăt nu trebuie să fie mai mică de 5⁰C în momentul livrării.În general temperatura betonului proaspăt nu trebuie să depăşească 30⁰C în cazul în care nu au fost luate măsuri speciale pentru a se asigura că depăşirea temperaturii peste 30⁰C nu va avea consecinţe negative asupra calităţii betonului întărit (de exemplu încercări prealabile prin utilizarea unui aditiv întârzietor).În cazul în care temperatura aerului este situată între + 5⁰C şi – 3⁰C, temperatura betonului nu trebuie să fie mai mica de + 5⁰C. În cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m3sau dacă se foloseşte ciment cu căldură de hidratare redusă (de exemplu de clasă 32,5 N) temperatura betonului trebuie să fie mai mare de + 10⁰C la locul de punere în operă.La temperaturi ale aerului mai mici de – 3⁰C, temperatura betonului trebuie să fie mai mare de + 10⁰C. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de turnare pe timp friguros care constau in protejarea betonului împotriva îngheţului. Este recomandată utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură şi /sau aditivi acceleratori de întărire şi anti-îngheţ.

Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi ale aerului situate sub – 10⁰C. În cazul în care este necesară o altă cerinţă referitor la temperatura maximă sau minimă pentru betonul proaspăt, aceasta trebuie să fie specificată dând de asemenea şi toleranţele. Toate cerinţele de răcire sau de încălzire artificială a betonului trebuie stabilite de comun acord între producător şi utilizator.

## 1.5.2. Cerinţe pentru betonul întărit

### 1.5.2.1. Generalitati

Rezistenţa se determină, pe baza încercărilor efectuate pe cuburi de 150 mm sau pe cilindri de 150 mm / 300 mm conform SR EN 12390-1, confecţionate şi conservate conform SR EN 12390-2, din probele prelevate conform SR EN 12350-1.

Pentru evaluarea rezistenţei pot fi utilizate, alte dimensiuni de epruvete şi alte moduri de conservare, cu condiţia ca relaţiile stabilite cu valorile de referinţă să aibă o precizie suficientă şi să fie documentate şi înregistrate.

În cazul determinării rezistenţei betonului pe probe prelevate la locul de punere în operă din care se confecţionează epruvete care sunt conservate în alte condiţii de temperatură şi umiditate decât cele descrise în SR EN 12390-2, rezultatele pot servi numai la determinarea controlului întăririi betonului şi nu la controlul calităţii, în sensul atribuirii unei clase de beton.

### 1.5.2.1.  Rezistenţa la compresiune

Rezistenţa la compresiune trebuie determinată, şi este simbolizată fc,cub, când este determinată pe epruvete cubice şi este simbolizată fc,cil când este determinată pe epruvete cilindrice conform SR EN 12390-3.

Se pot utiliza şi epruvete de alte dimensiuni, rezistenţele la compresiune pot fi echivalate cu rezistenţa obţinută pe cuburi de 150 mm pe baza unor relaţii de echivalenţă adecvate, fără ca rezultatele sa fie utilizate pentru determinarea clasei betonului. Alegerea încercărilor pe cub sau pe cilindri pentru evaluarea rezistenţei, trebuie declarată la timp de producător, înainte de livrare. Dacă trebuie utilizată o metodă diferită, aceasta trebuie stabilită de comun acord între elaboratorul specificaţiei şi producător.Dacă nu există prevederi contrarii, rezistenţa la compresiune se determinată pe epruvete încercate la 28 zile. Pentru anumite utilizări poate fi necesar de a specifica rezistenţa la compresiune la termene mai scurte sau mai lungi de 28 zile (de exemplu elemente structurale masive), sau după conservare în condiţii speciale (de exemplu, tratamentul termic).

Rezistenţa caracteristică a betonului trebuie să fie egală sau superioară rezistenţei la compresiune caracteristice minime, pentru clasa de rezistenţă specificată (a se vedea tabelul  13). Când este probabil ca încercările de rezistenţă la compresiune să dea valori nereprezentative, de exemplu betonul având clasa de consistenţa CO, mai vârtos decât S1, sau betonul vacuumat, atunci metoda de încercare trebuie modificată sau rezistenţa la compresiune poate fi evaluată în structura existentă sau în elemente de structură.

Este indicat ca evaluarea rezistenţei în structuri sau în elemente de structură să se bazeze pe prEN 13791.

Tabelul 13 – Clasele de rezistenţă la compresiune pentru betoane de masă volumică normală şi betoane grele

### 1.5.2.2. Rezistenţa la tracţiune prin despicare

Rezistenţa la tracţiune prin despicare a betonului se determină prin încercări conform SR EN 12390-6. Dacă nu există prevederi contrare, rezistenţa la tracţiune se determină pe epruvete la 28 zile. Rezistenţa caracteristică la tracţiune prin despicare a betonului, trebuie să fie egală sau superioară rezistenţei caracteristice la tracţiune prin despicare specificate.

### 1.5.2.3. Masa volumică

După masa volumică uscată, betonul este definit ca normal, uşor sau greu.

Masa volumică a betonului după uscare în etuvă este determinată conform

SR EN 12390-7. Pentru betonul normal, masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie mai mare de 2000 kg/m3 şi mai mică de 2600 kg/m3. Pentru betonul uşor masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie cuprinsă între limitele claselor de densitate prescrise. Pentru betonul greu, masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie mai mare de 2600 kg/m3. În cazuri particulare, când masa volumică este specificată se aplică o toleranţă de ±100 kg/m3.

### 1.5.2.4. Rezistenţa la penetrarea apei

In cazul in care trebuie specificată rezistenţa la penetrarea apei, metoda şi criteriile de conformitate trebuie să facă obiectul unui acord între beneficiar şi producător.

### 1.5.2.5. Rezistenţa la uzură

În cazul în care betonul trebuie să prezinte rezistenţă la uzură, cerinţele referitoare la clasa de rezistenţă minimă, dozajul de ciment, raportul A/C maxim trebuie să fie cele corespunzătoare claselor XM1, XM2 şi XM3. Trebuie să se utilizeze agregate rezistente la uzură, verificările fiind efectuate conform SR EN 1097-1 şi SR EN 1097-2.

1.6. Livrarea betonului proaspat

## 1.6.1 Informaţii de la utilizatorul betonului pentru producător

Utilizatorul trebuie să se pună de acord cu producătorul asupra:

- datei, orei şi ritmului livrării;

şi dacă este necesar, să informeze producătorul asupra:

- distanţelor de transport;

- gabaritului, accesului, transporturilor speciale pe şantier;

- metodelor speciale (utilizate) de punere în operă (inclusiv prin pompare);

- volumului betonierelor pentru a se putea respecta programul de punere in opera a betonului;

- limitărilor asupra tipului de vehicule de livrare; exemplu de tip: echipament cu sau fără agitare, dimensiuni, înălţime sau greutate totală.

## 1.6.2. Informaţii de la producătorul de beton pentru utilizator

Utilizatorul poate să ceară, când emite comanda, informaţii privind compoziţia betonului, ca să poată pune în operă corect betonul proaspăt, să-i aplice metoda de tratare adecvată şi să evalueze evoluţia rezistenţei.

Astfel de informaţii trebuie furnizate, la cerere, de producător înaintea livrării. 	Informaţiile următoare trebuie furnizate pentru betoanele cu performanţe specificate la cerere:

a) tipul şi clasa de rezistenţă a cimentului şi tipul de agregate;

b) tipul de aditivi, tipul şi conţinutul aproximativ de adaosuri, dacă este cazul;

c) raport apă/ciment specificat;

d) rezultatele încercărilor efectuate recent, pentru acest beton, de exemplu: cele de control, al producţiei sau încercări iniţiale;

e) evoluţia rezistenţei;

f) sursa materialelor componente.

g) pentru betonul în care se adaugă aditiv pe şantier: clasa de consistenţă sau consistenţa prevăzută înainte şi după adăugarea aditivului.

În cazul betonului gata de utilizare, informaţiile pot de asemenea să fie furnizate, când ele sunt cerute, prin

referinţă la, catalogul de compoziţii de beton al producătorului unde se găsesc informaţii detaliate referitor la

clasele de rezistenţă, clasele de consistenţă, greutatea amestecurilor şi alte date utile.

Pentru determinarea duratei de tratare, informaţiile referitoare la evoluţia rezistenţei betonului pot să fie prezentate sub forma unor date conform tabelului 14, sau sub forma unei curbe de evoluţie a rezistenţei la 20⁰ C între 2 zile şi 28 zile. Date informative sunt prezentate în anexa M din  NE 012-1:2007.

Tabelul 14 – Evoluţia rezistenţei betonului la 20 ⁰C

Raportul rezistenţelor indică evolutia rezistenţei, corespunzătoare raportului între rezistenţa medie la compresiune la 2 zile (fcm2) şi rezistenţa medie la compresiune la 28 zile (fcm28), determinate prin încercările iniţiale sau pe baza performanţelor cunoscute ale unui beton având compoziţie comparabilă. Pentru aceste încercări iniţiale, epruvetele destinate determinării rezistenţei trebuie prelevate, confecţionate, conservate şi încercate conform SR EN 12350-1 şi SR EN 12390-1; SR EN 12390-2 şi SR EN 12390-3.

Producătorul trebuie să informeze utilizatorul despre riscurile de sănătate la care se expune manipulând betonul proaspăt, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## 1.6.3. Bon de livrare pentru betonul gata de utilizare

La livrarea betonului, producătorul trebuie să emită utilizatorului un bon de livrare pentru fiecare şarjă de beton pe care sunt imprimate, ştampilate sau înscrise cel puţin informaţiile următoare:

- numele centralei de fabricare a betonului gata de utilizare;

- numărul de serie a betonului;

- data şi ora de încărcare, aceasta înseamnă momentul primului contact între ciment şi apă;

- numărul autovehiculului sau identificarea vehiculului;

- numele cumpărătorului;

- numele şi localizarea şantierului;

- detalii sau referinţe referitor la specificaţii, de exemplu numărul de cod, numărul de comandă;

- cantitatea de beton în metri cubi;

- declaraţia de conformitate cu referinţe la specificaţii şi la SR EN 206-1;

- numele sau marca organismului de certificare dacă este cazul;

- ora de sosire a betonului pe şantier;

- ora de începere a descărcării;

- ora de terminare a descărcării.

În plus, bonul de livrare trebuie să furnizeze detaliile următoare:

a) pentru betonul cu proprietăţi specificate:

- clasa de rezistenţă;

- clasele de expunere (clasele de expunere sau categoriile de beton în conformitate cu NE 012-1:2007 tabelul 1 şi anexa F cu indicarea combinaţiilor de clase de expunere);

- clasa de conţinut de cloruri;

- clasa de consistenţă sau valoarea specificata;

- valorile limită de compoziţie a betonului, când sunt specificate (inclusiv conţinutul de apa al agregatelor);

- tipul şi clasa de rezistenţă a cimentului, când sunt specificate;

- tipul aditivilor şi adaosurilor, dacă sunt specificate;

- proprietăţile speciale, dacă au fost cerute;

- dimensiunea nominală maximă a agregatelor;

- pentru betonul uşor sau betonul greu, clasa de masă volumică sau masa volumică specificată;

b) pentru betonul având compoziţia prescrisă:

- detalii referitoare la compoziţie, de exemplu dozajul de ciment şi dacă este cerut, tipul de aditivi;

- fie raportul apă/ciment, fie consistenţa în termen de clasa sau de valoarea specificată în funcţie de cerinţe;

- dimensiunea nominală maximă a agregatului.

In cazul în care se adaugă aditiv pe şantier, ora exactă la care s-a adăugat, cantitatea care s-a adăugat, volumul de beton din malaxor si timpul de amestecare trebuie specificate în copiile bonului de livrare.

## 1.6.4. Consistenţa la livrare

Adaosul de apă este interzis la livrare. În cazuri speciale, aditivii pot fi adăugaţi, această acţiune fiind în responsabilitatea producătorului, în vederea aducerii consistenţei la valoarea specificată, sub rezerva că valorile limită permise prin specificaţie nu sunt depăşite şi că această adăugare de aditiv este prevăzută prin proiectarea compoziţiei betonului. Toată cantitatea suplimentară de aditivi din camionul malaxor trebuie înregistrată în bonul de livrare, în toate cazurile. Pentru re-amestecare, a se vedea NE 012-1:2007 - 9.8.

Dacă cantitatea de aditiv adăugată pe şantier în camionul malaxor conduce la depăşirea cantităţii admise prin specificaţie, trebuie ca şarja de beton să fie înregistrată ca " neconformă ", pe bonul de livrare. Partea care solicită acest adaos este responsabilă de consecinţe şi este de acord ca să fie înregistrată pe bonul de livrare.

1.7.  Trasarea de detaliu pentru cofraje

## 1.7.1. Generalitati

Trasarea de detaliu se realizează pe baza proiectelor, în raport cu punctele şi reperele de nivel, materializate pe teren, odată cu trasarea pentru amplasarea construcţiilor pentru determinarea conturului şi/sau axelor principale ale acestora. 	Materializarea acestor repere, planimetrice şi altimetrice, trebuie să fie astfel realizată încât să constituie puncte de referinţă pe întreaga durată a executării construcţiei respective, servind la transmiterea în plan şi pe verticală la toate nivelurile acesteia.Înainte de a începe efectuarea trasării de detaliu trebuie să se verifice, pe baza documentelor de recepţie a trasării pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire şi direct la faţa locului, reperele care fixează conturul şi/sau axele principale ale construcţiei (linii de referinţă), precum şi reperele de nivel.

Verificarea se referă, de asemenea, la corespondenţa dintre cotele din teren (în plan şi de nivel) şi cele din proiect.

Trasarea de detaliu pentru cofraje şi pentru montarea elementelor prefabricate se referă, în principal la următoarele categorii de trasare:

a) – trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii realizate fără cofraj;

b) – trasarea poziţiei cofrajelor pentru fundaţii continue sau izolate;

c) – trasarea poziţiei cofrajelor sau elementelor prefabricate, în plan orizontal şi verificarea poziţiei pe înălţime a acestora;

d) – trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate.

Trasarea pentru elemente având forme şi poziţii deosebite (cu forme curbe în plan şi/sau pe verticală, scări ş.a.) se realizează, considerând o serie de puncte şi linii intermediare, stabilite prin proiect, care trebuie să asigure conformitatea formei şi poziţiei acestor elemente cu prevederile din proiect.Pentru fiecare categorie de trasare, se vor prevedea în proiect clasele de toleranţă, care trebuie să fie respectate (a se vedea NE 012-1:2007 anexa C).

Toleranţele la trasare trebuie să fie cu o clasă mai reduse decât cele prevăzute pentru elementele respective după executare sau montare.

Trasarea pentru elemente care se repetă, pe verticală, sau pe orizontală  se va efectua, pentru fiecare în parte, după reperii de bază şi nu faţă de elementul precedent.În cazurile în care se constată abateri între elementele succesive (cel existent şi cel pentru care se efectuează trasarea) mai mari decât cele admisibile, se va înştiinţa proiectantul pentru a stabili modul de tratare a neconformităţii.

Pentru trasare se va folosi aparatură corespunzătoare ca domeniu de utilizare şi precizie. Precizia aparaturii utilizată la trasare va fi cu o clasă mai mare decât cea prevăzută pentru toleranţele la trasare.

## 1.7.2. Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii realizate fără cofraj

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii realizate fără cofraj, de regulă în săpătură, se realizează faţă de axele fundaţiilor respective, care trebuie să fie precizate în proiect şi materializate pe teren.

Trasarea se referă la stabilirea conturului săpăturii şi materializarea acestuia cu repere, astfel ca :

a) – reperele să fie amplasate în afara zonei afectată de lucrări, în funcţie şi de modul de efectuare a săpăturii (manual sau mecanizat), pentru a se menţine pe durata acestor lucrări;

b) – conturul să poată fi reconstituit oricând, până la punerea în operă a betonului din fundaţie;

c) – pornind de la forma conturului, să se poată determina forma pe verticală a pereţilor săpăturii.

În cazurile în care fundaţia are suprafeţe înclinate, se va trasa şi materializa şi conturul de la partea inferioară, în proiect fiind prevăzute cotele pentru acest contur, precum şi unghiurile de înclinare ale suprafeţelor respective.

În cazurile în care în fundaţie se înglobează armături sau alte piese (şuruburi, plăci cu praznuri ş.a.), trasarea şi materializarea poziţiei acestora, conform prevederilor din proiect, se efectuează odată cu trasarea conturului fundaţiei, având în vedere următoarele:

a) – armăturile sau şuruburile vor fi asamblate sub formă de carcase rigide, pentru a menţine distanţele şi poziţiile relative dintre ele, trasarea fiind

făcută pentru axele acestor carcase;

b) – în cazul unor elemente singulare (fie bare de armătură sau şuruburi, fie plăci sau alte piese), trasarea se face pentru fiecare poziţie a acestora;

c) – materializarea trasării trebuie astfel realizată încât să se poată poziţiona elementele respective prin măsurări uşor de efectuat, spre exemplu prin linii secundare faţă de care se măsoară distanţe până la faţa barelor, sau până la marginea plăcilor;

d) – cota de nivel prevăzută în proiect pentru elementele respective se măsoară faţă de puncte sau suprafeţe ale acestor elemente şi nu faţă de suprafaţa betonului care se toarnă, dacă acest mod de măsurare nu este explicit în proiect;

e) - în situaţia în care se cere o precizie ridicată (spre exemplu, pentru şuruburi în care se vor monta piese metalice), poziţia acestora va fi asigurată cu şabloane, trasarea fiind făcută, în acest caz, pentru poziţia şabloanelor.

## 1.7.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor

Trasarea pentru montarea cofrajelor se referă la următoarele:

a) - trasarea formei în plan a volumului cofrat;

b) – trasarea formei pe înălţime a volumului cofrat;

c) – trasarea cotelor, de la partea de jos, dacă este cazul, precum şi de la partea de sus, până la care se toarnă betonul în volumul cofrat.

Trasarea formei în plan a volumului cofrat se efectuează faţă de axele elementelor care se toarnă în cofraj şi se materializează prin repere sau linii faţă de care să se poată stabili, prin măsurări simple, poziţia cofrajului respectiv, spre exemplu:

a) – pentru cofraje care se confecţionează la faţa locului, prin trasarea poziţiei feţei interioare a cofrajului;

b) - pentru cofraje refolosibile, de inventar, şi prin trasarea unor repere sau linii secundare faţă de care să se poată aşeza elementele de cofraj prin măsurări relative la faţa exterioară a acestora.

Trasarea formei pe înălţime a volumului cofrat, în cazurile în care aceasta nu este verticală, se efectuează pe baza datelor din proiect, care trebuie să cuprindă:

a) - suprafeţele de referinţă faţă de care se efectuează trasarea;

b) – cotele, faţă de aceste suprafeţe de referinţă, pentru puncte sau linii intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor în poziţia corespunzătoare.

Trasarea cotelor de la partea de jos, a fundului cofrajelor se efectuează, după caz, astfel:

a) – pentru suprafeţe plane, orizontale sau înclinate, prin trasarea liniilor pe feţele laterale, de contur, precum şi a cotelor unor puncte/linii intermediare ale suprafeţei care se cofrează, faţă de o suprafaţă de referinţă conform, după caz,;

b) – pentru suprafeţe curbe sau de altă formă, prin trasarea cotelor, faţă de o suprfaţă de referinţă, pe feţele laterale, precum şi pentru linii intermediare semnificative,.

Trasarea cotelor pentru partea de sus, până la care se toarnă betonul, se efectuează prin marcarea pe feţele laterale ale cofrajului, într-un mod care să permită identificarea acestei marcări în condiţiile de turnare a betonului (identificare directă sau prin măsurare faţă de repere situate desupra limitei de turnare respective) precum şi, în cazul unor suprafeţe de întindere mare, prin stabilirea unor modalităţi de măsurare punctuală a cotei respective, la distanţe convenabil alese.

1.8. Cofrajele si sustinerile acestora

## 1.8.1 Prevederi generale

### 1.8.1.1 Tipurile de cofraje

Tipurile de cofraje utilizate în mod curent sunt:

a) în funcţie de situaţia cofrajului, începând din momentul turnării betonului şi până la decofrare:

– cofraje fixe;

– cofraje mobile (de exemplu: cofraje glisante, păşitoare).

b) din punct de vedere al utilizării componentelor:

– cofraje de inventar, la care componentele se folosesc de mai multe ori;

– cofraje unicat, la care componentele se utilizează o singură dată. De regulă acestea sunt din materiale lemnoase (de exemplu: cofraje din scânduri pentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate);

– cofraje pierdute, la care componentele intră în alcătuirea elementelor din beton care se toarnă în şantier (de exemplu predale din beton armat);

– spaţii realizate anterior în terasamente (gropi de fundaţie ş.a.).

c) în funcţie de calitatea suprafeţei de beton obţinută după decofrare:

– cofraje pentru beton aparent;

– cofraje pentru beton brut, suprafeţele obţinute fiind acoperite ulterior cu tencuială, placaje ş.a.

Principalele elemente componente ale cofrajului sunt:

a) – cofrajul propriu zis, care alcătuieşte închiderea volumului în care se toarnă betonul;

b) - susţinerea cofrajului (scheletul de susţinere) care îi asigură poziţia şi stabilitatea formei, fiind amplasată la exteriorul acestuia;

c) – elemente de legătură, amplasate în interiorul cofrajului, necesare, de asemenea, pentru a-i asigura poziţia şi stabilitatea, dintre care unele rămân înglobate în beton.

Acest normativ are prevederi privind cofrajele fixe (în terasamente, pentru fundaţii, unicate sau de inventar) pentru beton brut. În această categorie intră şi cofrajele care, demontate şi montate succesiv pentru un acelaşi element de construcţie (spre exemplu, o pilă de pod) nu intră, propriu zis, în categoria cofrajelor păşitoare.

Cofrajele mobile, cofrajele pierdute şi cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor reglementări tehnice şi/sau caiete de sarcini specifice pentru lucrări la care se utilizează aceste tipuri de cofraje.

Asigurarea conformităţii cu proiectul în ceea ce priveşte poziţia, forma şi dimensiunile volumului cofrat; a rezistenţei, stabilităţii şi indeformabilităţii; precum şi a integrităţii secţiunii din beton, se realizează prin:

a) – utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj;

b) – realizarea corespunzătoare a susţinerilor şi legăturilor;

c) – realizarea etanşeităţii;

d) – aplicarea agenţilor de decofrare corespunzători;

e) – stabilirea şi aplicarea corespunzătoare a modalităţilor şi a etapelor de decofrare.

Materialele pentru confecţionarea cofrajelor sunt, de regulă, lemn (cherestea), produse pe bază de lemn, metal sau produse pe bază de materiale sintetice.

Adecvarea materialelor pentru confecţionarea cofrajelor se referă la:

a) – rigiditatea proprie, care determină alcătuirea scheletului de susţinere a suprafeţei cofrante;

b) – lipsa găurilor, fisurilor, pentru asigurarea etanşeităţii;

c) – limitarea absorbţiei de apă, dacă este cazul;

d) – posibilitatea de îmbinare, pentru a asigura etanşeitatea suprafaţei cofrante;

e) – limitarea rugozităţii sau neregularităţii suprafeţei cofrante, pentru a asigura desprinderea fără degradarea suprafeţei betonului, la decofrare;

f) – pentru materialele sintetice, compatibilitatea cu betonul (absenţa degajării de ioni de clor sau a unor reacţii chimice).

### 1.8.1.2 Esafodaje

Realizarea susţinerilor şi legăturilor cofrajelor se referă la:

a) – eşafodajele pe care sunt aşezate cofrajele, dacă este cazul;

b) – scheletul de susţinere şi legăturile care asigură forma şi stabilitatea cofrajelor în sine.

Eşafodajele pot fi:

a) – elemente simple (de tip pop) sau structuri spaţiale, produse în acest scop, caz în care se vor lua în considerare condiţiile de montare şi capacităţile de rezistenţă şi stabilitate prevăzute de producătorii acestora;

b) – elemente confecţionate şi montate pe şantier, caz în care alcătuirea şi calculul acestora se vor efectua în cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele.

O atenţie deosebită trebuie acordată modului de rezemare a eşafodajelor, sub următoarele aspecte:

a) – luarea în considerare a capacităţii de rezistenţă şi de deformare a terenului, rezemarea făcându-se pe tălpi cu suprafaţă corespunzătoare;

b) – interzicerea utilizării ca talpă de rezemare a materialelor fragile (cărămidă, beton poros autoclavizat ş.a.);

c) – luarea în considerare a evoluţiei temperaturilor în cazul în care rezemarea trebuie efectuată pe teren îngheţat, pentru a se evita tasările în cazul dezgheţării terenului;

d) – utilizarea unor sisteme de reglare pe înălţime care să asigure atât capacitatea de reglare necesară, cât şi stabilitatea şi indeformabilitatea pe durata utilizării eşafodajelor respective.

Cofrajele de inventar sunt alcătuite, de regulă, astfel încât conţin scheletul de susţinere şi sunt prevăzute cu sisteme de îmbinare şi legături care asigură forma şi stabilitatea, necesitând, eventual, sprijiniri sau rezemări intermediare.

Pentru această categorie de cofraje se vor lua în considerare domeniile de utilizare, condiţiile şi prevederile privind montarea, stabilite de producătorii acestora.

Cofrajele unicat, care se confecţionează şi se montează la faţa locului, trebuie să fie realizate pe baza proiectului tehnologic, care prevede alcătuirea acestora (materialele pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de susţinere şi, dacă este cazul, legăturile) pe baza calculului şi caracteristicilor materialelor utilizate.

Calculul privind cofrajele şi eşafodajele se materializează, în proiectul tehnologic, prin:

a) – stabilirea condiţiilor pentru utilizarea elementelor de cofraje şi de eşafodaje de inventar, respectiv pentru procurarea acestora;

b) – alcătuirea cofrajelor şi eşafodajelor în cazurile în care acestea se confecţionează ca unicate, la faţa locului, având în vedere preluarea solicitărilor locale în zonele de fixare astfel încât să nu se producă deformarea locală a cofrajelor peste limitele admisibile.

### 1.8.1.3. Agenţii de decofrare

Agenţii de decofrare sunt produsele aplicate pe suprafaţa cofrajelor care vine în contact cu betonul, pentru a reduce aderenţa între betonul întărit şi cofraje, astfel ca la decofrare să nu se deterioreze suprafaţa betonului.

Agenţii de decofrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) – să nu păteze betonul şi să nu împiedice aderenţa ulterioară a materialelor aplicate pe suprafaţa respectivă a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje ş.a.);

b) – să nu afecteze negativ betonul, armătura şi materialul din care este alcătuit cofrajul, dar nici mediul înconjurător;

c) – să-şi păstreze neschimbate proprietăţile funcţionale în condiţiile climatice de executare a lucrărilor;

d) – să se aplice uşor şi să se poată verifica aplicarea lor corectă.

Utilizarea agenţilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale, elaborate pe baza specificaţiilor de produs ale producătorilor, care trebuie să conţină, după caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum şi condiţii şi metode de aplicare.

Agenţii de decofrare se aplică după ce cofrajele au fost curăţate în prealabil.

Aplicarea se efectuează, ţinând seama de perioada programată pentru turnarea betonului şi de perioada şi/sau condiţiile în care agenţii de decofrare sunt eficace.

### 1.8.1.4 Curatarea cofrajelor

Asigurarea curăţării cofrajelor, adică a spaţiului interior în care se toarnă betonul, este esenţială pentru respectarea cerinţei esenţiale privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea elementelor/structurii din beton, beton armat şi beton precomprimat.

Pentru asigurarea curăţării cofrajelor sunt de luat în considerare două situaţii:

a) – situaţia în care spaţiul cofrat este accesibil direct până la fundul cofrajului, caz în care verificarea şi curăţarea imediat înaintea turnării betonului se poate efectua cu uşurinţă;

b) – situaţia în care spaţiul cofrat nu este accesibil direct până la fundul cofrajului (spre exemplu, stâlpi, pereţi ş.a.), caz în care, pentru verificare şi curăţare imediat înaintea turnării betonului trebuie prevăzute, la partea de jos a cofrajului, dar şi în alte zone, dacă este cazul, ferestre de curăţare, astfel:

(i) – dimensiunile să permită accesul pentru curăţare;

(ii) – distanţa dintre ele să fie astfel încât să poată fi realizat accesul pe întreg volumul cofrat;

(iii)– să permită desfacerea şi, mai ales, fixarea la loc şi etanşarea corespunzătoare.

### 1.8.1.5 Etanşeitatea cofrajelor

Etanşeitatea cofrajelor este, de asemenea, o condiţie esenţială pentru asigurarea calităţii betonului, în special în ceea ce priveşte rezistenţele acestuia.

La cofrajele de inventar, etanşeitatea trebuie să fie asigurată prin respectarea prevederilor specificate de producătorii acestora (mod de îmbinare, eventuale alte condiţii).Pentru a menţine condiţiile necesare unei îmbinări corespunzătoare, cofrajele de inventar trebuie să fie manipulate şi depozitate astfel încât să nu se deterioreze (deformaţii generale sau locale, îndoiri, ştirbituri ş.a.) şi, de asemenea, să fie curăţate după fiecare decofrare, la operaţiunea de curăţare având grijă să nu se producă deteriorarea acestora.

O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor în care, dacă este cazul, se realizează completări ale cofrajului de inventar cu porţiuni confecţionate unicat, pe şantier.

Cofrajele unicat, confecţionate şi montate pe şantier, vor fi astfel executate încât să se asigure etanşeitatea, prin croirea şi decuparea corespunzătoare a materialelor.

În cazul utilizării cherestelei, se va avea în vedere posibilitatea efectuării remedierilor pentru situaţia în care, pe perioada de la confecţionarea cofrajului şi până la turnarea betonului, se deschid interspaţii datorită uscării cherestelei.

## 1.8.2 Montarea cofrajelor

Montarea cofrajelor cuprinde următoarele:

a) – executarea eşafodajelor, dacă este cazul;

b) – aşezarea cofrajelor la poziţie, conform trasării de detaliu;

c) – definitivarea poziţiei în plan şi pe verticală, îmbinarea între panouri, dacă este cazul, şi fixarea cofrajelor;

d) – verificarea şi recepţia cofrajelor.

Eşafodajele se execută, de regulă, pe baza proiectului tehnologic. În proiectul lucrării trebuie să fie precizat dacă pentru eşafodaje, la lucrarea respectivă, este necesar proiect tehnologic, având în vedere următoarele:

a) – la lucrările la care eşafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, în special, rezistenţa mecanică şi stabilitatea acestora, precum şi în ceea ce priveşte deformaţiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrărilor fără a avea la bază un proiect tehnologic (spre exemplu, eşafodaje cu înălţime de până la 6,0 m, care suportă cofraje pentru elemente relativ uşoare – grinzi sau plăci plane);

b) – la lucrările la care eşafodajele necesare pun probleme deosebite, se precizează prin proiect necesitatea proiectului tehnologic, urmând ca, în cazurile în care pentru aceste eşafodaje sunt anumite condiţii speciale (privind, spre exemplu, susţinerea unor cofraje cu forme deosebite în plan şi/sau pe înălţime, necesitatea prevederii unor reglaje ş.a.), proiectantul să elaboreze şi caiet de sarcini pentru întocmirea proiectului tehnologic respectiv.

La executarea eşafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din

NE 012-2:2010  , precum şi cele din proiectul tehnologic, după caz, lucrările fiind realizate de personal calificat pentru materialele şi modul de alcătuire şi montare a eşafodajelor respective.

Aşezarea cofrajelor la poziţie se realizează:

a) – în plan, faţă de reperii marcaţi la trasarea de detaliu;

b) – pe înălţime, prin:

(i) – respectarea cotelor, faţă de reperii de cotă marcaţi la trasarea de detaliu;

(ii) – reglarea în poziţia verticală sau înclinată, după caz.

La aşezarea cofajelor la poziţie se va da o atenţie deosebită:

- zonelor de schimbare a poziţiei suprafeţelor cofrate (spre exemplu, la colţuri intrânde sau ieşinde pe suprafeţele verticale, sau la îmbinarea dintre inima grinzilor şi placă), pentru a nu avea diminuări sau îngroşări ale secţiunilor din beton;

- amplasării cofrajelor pentru golurile lăsate în beton.

Definitivarea poziţiei în plan şi pe verticală se realizează odată cu fixarea cofrajelor, prin:

a) – fixarea pe înălţimea reglată a popilor de susţinere în cazul cofrajelor pentru plăci, astfel încât să nu permită deplasări relative ale panourilor/zonelor încărcate (cu beton proaspăt, sau din activităţile de punere în operă a betonului), faţă de cele neîncărcate;

b) – fixarea la poziţie a elementelor de susţinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau înclinate de înălţime mare (pentru stâlpi, pereţi ş.a.);

c) – fixarea elementelor exterioare de susţinere (caloţi, nervuri ş.a.) ale cofrajelor de dimensiuni mai reduse în secţiunea transversală (grinzi, stâlpi ş.a.);

d) – fixarea elementelor interioare de legătură, de regulă distanţieri, pentru menţinerea distanţei între feţele cofrate.

Montarea cofrajelor, în relaţie cu montarea armăturilor, poate fi :

a) – montarea completă înainte de montarea armăturii, spre exemplu, în cazul plăcilor, sau în cazul în care armătura, sub formă de carcasă, poate fi introdusă şi poziţionată, inclusiv prin montarea distanţierilor, fără a deranja cofrajul;

b) – montare parţială înainte de montarea armăturii, spre exemplu, o faţă a unui perete, urmând ca, după montarea armăturii, să fie realizată închiderea completă a cofrajului;

c) – montarea cofrajului după montarea armăturii.

La montarea cofrajelor trebuie avute în vedere şi următoarele:

a) – să fie efectuate pregătirea şi recepţia suprafeţelor de beton care se află în volumul cofrat (proces verbal de recepţie calitativă pe faze – pentru lucrări care devin ascunse), pregătire efectuată fie pentru ca betonul turnat să adere la betonul existent fie, dacă este cazul, să nu adere la acesta;

b) – menţinerea curăţeniei în spaţiul cofrat, precum şi a armăturilor, dacă acestea sunt montate anterior (spre exemplu, nu se va tăia lemn pentru a nu rămâne rumeguş în cofraj, nu se vor aplica produse pentru decofrare care să cadă pe beton sau pe armătură).

## 1.8.3 Condiţii prealabile, precum şi cele necesare în timpul executării lucrărilor de cofraje şi susţinerilor acestora.

Pentru executarea lucrărilor de cofraje şi susţinerile acestora, este necesară asigurarea

condiţiilor prealabile, precum şi a celor necesare în timpul executării lucrărilor.

Condiţiile prealabile sunt, în principal, următoarele:

a) – existenţa, pe şantier, a proiectului, care trebuie să cuprindă toate datele necesare pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleranţă, alte detalii necesare);

b) – existenţa, pe şantier, a proiectului tehnologic privind cofrajele şi susţinerile acestora, dacă este cazul;

c) – existenţa, dacă este cazul, a recepţiei lucrărilor de terasamente, când acestea sunt implicate (de natura cofrajelor pierdute);

d) – aprovizionarea şi recepţionarea cofrajelor şi/sau eşafodajelor de inventar, complete, precum şi a documentaţiei tehnice privind utilizarea acestora sau, după caz, a tuturor materialelor necesare executării, ca unicat, pe şantier.

Condiţiile care trebuie asigurate în timpul executării lucrărilor sunt, în principal, următoarele:

a) – dotările tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dacă este cazul, executarea şi montarea cofrajelor şi eşafodajelor pentru susţinerea acestora (scule, dispozitive ş.a.);

b) – facilităţile necesare, după caz, pentru montarea sau executarea şi montarea cofrajelor şi eşafodajelor (energie electrică, utilaje pentru ridicare şi manipulare cu precizia necesară ş.a.);

c) – personalul calificat pentru montarea sau executarea şi montarea cofrajelor şi eşafodajelor.

## 1.8.4. Abateri admisibile la montarea cofrajelor

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi:

a) – dimensiuni ale spaţiului cofrat;

b) – cote de nivel (pentru fundul cofrajului, înălţimea de turnare a betonului ş.a.);

c) – poziţia axelor, în plan şi pe înălţime (care include rectilinitatea şi

perpendicularitatea sau unghiul prevăzut, după caz);

d) – forma suprafeţei (care include planitatea şi denivelarea locală, după caz).

Abaterile admisibile la dimensiuni, cote de nivel şi poziţia axelor, dacă nu sunt cuprinse explicit în proiect, vor fi cele prevăzute pentru elementele respective.

Abaterile admisibile privind forma suprafeţei se stabilesc astfel:

a) – pentru suprafeţe cu formă deosebită (plăci sau pereţi curbi ş.a.), se prevăd în caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective;

b) – pentru celelalte situaţii (cofraje pentru suprafeţe plane ale elementelor), abaterile admisibile se vor înscrie în clasele de toleranţă, astfel (a se vedea NE 012-2:2009  anexele C şi D):

(i) – clasa TS,III, pentru planitate;

(ii) – clasa TN,I, pentru denivelări locale.

## 1.8.5.Verificarea şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora

### 1.8.5.1 Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se efectuează:

a) – la terminarea lucrărilor de cofraje, pentru o etapă de lucru, când se face şi recepţia cofrajelor;

b) – imediat înainte de punerea în operă a betonului în cofrajele respective, când se efectuează o nouă verificare.

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se efectuează prin:

a) – examinare directă şi măsurări simple;

b) – măsurări cu aparatură.

Prin măsurări se urmăreşte confirmarea încadrării în toleranţele prevăzute pentru montarea cofrajelor.

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora prin observarea directă şi măsurări simple se referă la următoarele:

a) – compararea cu prevederile din proiectul tehnologic şi/sau prevederile producătorului, în ceea ce priveşte:

(i) – alcătuirea de ansamblu, vizual;

(ii) – tipurile de materiale şi integritatea acestora, vizual, precum şi analizareadocumentelor privind calitatea acestora;

(iii) – dimensiunile, prin măsurare;

(iv) – îmbinările (elementele de fixare şi contactul între elementele concurenteîn îmbinare), vizual şi, prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc în îmbinare;

b) – aşezarea corespunzătoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, faţă de baza de rezemare, precum, şi între ele, vizual – poziţie şi fără spaţii libere între ele;

c) – faptul că elementele de susţinere sau legătură punctuală (popi, contravântuiri înclinate, legături interioare ş.a.) sunt fixate, prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc, în legăturile interioare sunt corect montate, prin observare vizuală;

d) – starea de curăţenie, vizual;

e) – aplicarea agenţilor de decofrare, vizual;

f) – dimensiunile, în cel puţin 2 secţiuni pentru fiecare element, precum şi ale golurilor şi poziţia relativă a acestora, prin măsurare directă;

g) – trasarea înălţimii de turnare a betonului, prin măsurare directă faţă de fundul cofrajului, sau faţă de alte suprafeţe existente;

h) – aspectul general al suprafeţei care vine în contact cu betonul, vizual.

Verificările cofrajelor prin măsurări cu aparatură se referă la următoarele:

a) – cotele de nivel pentru fundul cofrajului;

b) – axele, pentru spaţiul cofrat şi pentru goluri;

c) – înclinările, dacă este cazul;

d) – verificări în toate punctele şi secţiunile, care trebuie să fie precizate în caietul de sarcini dat de proiectant, în cazul cofrajelor cu forme deosebite (plăci sau pereţi

curbi ş.a.).

Neconformităţile, fie în ceea ce priveşte alcătuirea şi montarea, fie în ceea ce priveşte depăşirea toleranţelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni şi/sau poziţie, se consemnează şi trebuie să fie rezolvate de executant.

Pentru a preveni apariţia unor neconformităţi, executantul trebuie să asigure un control preliminar privind aprovizionarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate, precum şi al instruirii personalului care va executa lucrările respective.

Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de montarea armăturii, dacă este cazul, precum şi înainte de punerea în operă a betonului, dacă înainte de aceste operaţiuni a trecut o perioadă mai lungă.

Această a doua verificare se efectuează prin observare directă şi măsurări simple, conform NE 012-2:2010  pct. 7.3.1.2 şi, dacă se constată neconformităţi, şi prin măsurări cu aparatură, după caz.

### 1.8.5.2 Recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora

Recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora constă în consemnarea conformităţii lucrărilor, pe baza verificării efectuată la terminarea lucrărilor şi a rezolvării eventualelor neconformităţi, printr-un proces verbal pentru recepţia calitativă pe faze (pentru lucrărilor care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării şi, în cazul unor cofraje şi/sau eşafodaje deosebite, pentru care proiectantul a întocmit caiete de sarcini, şi cu participarea proiectantului.

1.9 Spaţiul de turnare realizat în teren

## 1.9.1 Prevederi generale

Spaţiile de turnare realizate în teren sunt, în general, în cazul gropilor pentru turnarea fundaţiilor sau al turnării pe suprafeţe orizontale sau înclinate, constituite în urma lucrărilor de terasamente.

Principalele condiţii privind realizarea spaţiului de turnare în aceste cazuri, se referă laurmătoarele:

a) – starea terenului/terasamentului;

b) – axe, dimensiuni şi cote de nivel;

c) – forma suprafeţelor.

Condiţiile privind starea terenului sau terasamentului sunt:

a) – privind starea terenului pentru turnarea direct în săpătură:

(i) – coeziunea suficientă pentru a nu fi antrenat pământul în beton, la punerea în operă a betonului;

(ii) – în cazurile în care, între realizarea săpăturii şi turnarea betonului este operioadă mai lungă, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime, mai ales la fundul săpăturii, să fie săpat cu puţin timp (cca. 1...2 zile) înainte de turnarea betonului;

(iii) – în cazurile în care, terenul din săpătură permite scurgerea laptelui deciment, se va căptuşi săpătura cu folie din material sintetic sau hârtie rezistentă produsă pentru asemenea întrebuinţări;

b) – privind starea terasamentului, în afară de cele de mai înainte, trebuie îndeplinite, verificate şi recepţionate, prin proces verbal de recepţie calitativă pe faze (pentrulucrări care devin ascunse), condiţiile prevăzute în proiect sau caiet de sarcini, privind caracteristicile de rezistenţă şi deformabilitate ale terasamentului respectiv.

Condiţii privind axele, dimensiunile şi cotele de nivel sunt:

a) – axele şi dimensiunile în plan şi pe înălţime, se vor încadra în abaterile admisibile prevăzute în proiect, sau conform prevederilor specifice arătate în continuare;

b) – în cazurile în care, datorită naturii terenului sau altor condiţii, la executarea săpăturii au rezultat, în unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecinţă consumuri suplimentare de beton, se vor prevedea, după caz, cofraje pe zonele respective;

c) – cotele de nivel se vor încadra, de asemenea, în abaterile admisibile prevăzute înproiect, cu menţiunea că, pentru terasamente, aceste cote sunt cele după recepţia terasamentului conform NE 012-2:2009  pct. 7.5.1.3.b.

Condiţiile privind forma suprafeţelor se referă la:

a) – planitatea sau, după caz, forma curbă a săpăturii, care trebuie să se încadreze în abaterile admisibile prevăzute;

b) – denivelările locale, care trebuie, de asemenea, să nu afecteze dimensiunile sau cotele de nivel (a se vedea NE 012-2:2009  pct. 7.5.1.4.b).

## 1.9.2. Abateri admisibile pentru spaţii de turnare realizate în teren

Abaterile admisibile privind poziţia axelor, în plan şi pe înălţime, sunt cele prevăzute pentru elementele respective.

Abaterile admisibile privind dimensiunile şi cotele de nivel sunt după cum urmează:

a) – în cazurile în care elementele care se toarnă sunt armate şi grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii este luată în considerare:

- 0 / + ad,

în care:

(i) – dimensiunea/cota este măsurată faţă de denivelarea cea mai ieşindă din suprafaţa săpăturii;

(ii) – mărimea ad este, de regulă, 5...10 cm, având în vedere şi NE 012-2:2010  pct. 7.5.1.4.b;

b) – în celelalte cazuri:

- 2,4 cm/+ ad,

în aceleaşi condiţii ca mai înainte.

Abaterile admisibile privind forma suprafeţelor sunt:

a) – pentru fundul săpăturii, abaterea de la planitate : ±2,4 cm;

b) – pentru pereţii laterali ai săpăturii: ±2,4 cm, dar a se vedea şi NE 012-2:2009  pct. 7.5.1.4.b;

c) – pentru suprafaţa terasamentelor, după recepţia acestora, conform prevederilor din proiect sau caiet de sarcini.

## 1.9.3 Verificarea şi recepţia spaţiilor de turnare realizate în teren.

Verificarea spaţiilor de turnare realizate în teren constă în:

a) – verificarea axelor şi a încadrării în toleranţe, în plan, şi pe înălţime, dacă este cazul, cu aparatură adecvată;

b) – verificarea dimensiunilor şi a poziţiei relative a acestora faţă de axe şi a încadrării în toleranţe, prin măsurare directă în cel puţin două secţiuni pentru fiecare element;

c) – verificarea aspectului suprafeţelor şi, dacă este cazul, a planităţii, prin măsurare directă;

d) – stabilirea, dacă este cazul, a necesităţii amplasării foliei de etanşare faţă de scurgerea laptelui de ciment în teren;

e) – verificarea stării de curăţenie a spaţiului, prin observare vizuală.

Verificarea spaţiilor de turnare realizate în teren se efectuează la terminarea lucrărilor de săpătură sau de terasamente precum şi înainte de montarea armăturii, dacă este cazul, precum şi de începerea punerii în operă a betonului, în ceea ce priveşte pct. (c), (d) şi (e).

Recepţia spaţiilor de turnare realizate în teren se efectuează pe baza:

a) – verificării conform NE 012-2:2009  pct. 7.5.3.1;

b) – verificării documentelor de recepţie a terasamentelor dacă este cazul (a se vedea NE 012-2:2009  pct. 7.5.1.3.b);

c) – verificarea cofrajelor de completare, dacă este cazul (a se vedea pct. 7.5.1.4.b);

d) – rezolvarea eventualelor neconformităţi constatate la verificările efectuate.

Recepţia constă în consemnarea conformităţii lucrărilor într-un proces verbal pentru recepţia calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), care trebuie să conţină, dacă este cazul, referiri la executarea unor lucrări imediat înainte de punerea în operă a betonului (spre exemplu, săparea unui ultim strat de pământ – a se vedea NE 012-2:2009   pct. 7.5.1.3.a.ii – sau amplasarea foliei de etanşare).

1.10. Punerea in opera a betonului

## 1.10.1  Prevederi generale

Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru, care are următoarele obligaţii:

a) – să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a următoarelor:

(i) – starea cofrajelor şi/sau a gropilor sau terasamentelor în care se toarnă betonul, verificarea efectuată conform NE 012-2:2010  subcap. 7.4 şi 7.5.3;

(ii) – starea armăturii, verificare efectuată conform NE 012-2:2010  subcap. 8.5;

(iii) – starea tecilor/ţevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armătura pretensionată, dacă este cazul, verificare efectuată conform NE 012-2:2010  pct. 9.6.13;

(iv) – starea pieselor înglobate în beton, verificare efectuată conform

NE 012-2:2010 pct. 10.4.

(v) – starea rosturilor de turnare, dacă este cazul;

b) – să verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staţia proprie de preparare) având în vedere:

(i) – prevederile NE 012-2:2010  de la pct. 11.1.3;

(ii) – planificarea livrărilor;

(iii) – eventuale alte condiţii

c) – să verifice faptul că sunt asigurate condiţiile corepunzătoare pentru transportul betonului la locul de punere în operă, precum şi mijloacele, facilităţile şi personalul pentru punerea în operă a betonului, inclusiv cele necesare în caz de situaţii neprevăzute;

d) – să cunoască şi să supravegheze modul de turnare şi compactare a betonului (cu respectarea prevederilor privind rosturile de turnare) precum şi prelevarea de probe pentru încercările pe beton proaspăt şi pe beton întărit, cu întocmirea unei proceduri, dacă este cazul.

Aprobarea începerii turnării betonului trebuie să fie reconfirmată pe baza unor noi verificări, în cazul în care au trecut 7 zile fără a începe turnarea, sau au intervenit evenimente de natură să modifice situaţia constatată la data aprobării.

Sunt necesare măsuri speciale determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnării şi întăririi betonului, astfel:

a) - dacă se prevede că temperatura mediului va scădea sub temperatura de îngheţ în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire, trebuie luate măsuri pentru protejarea betonului împotriva efectelor provocate de îngheţ.

Pământul, piatra, susţinerile sau elementele structurale în contact cu betonul ce urmează a fi turnat trebuie să aibă o temperatură care să nu provoace îngheţarea betonului înainte ca acesta să atingă rezistenţa necesară pentru a rezista la efectele îngheţului;

b) - dacă se prevede că temperatura mediului va fi ridicată în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire, trebuie luate măsuri pentru a proteja betonul împotriva efectelor negative;

c) - în general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie cuprinsă între 5oC şi 30oC. În situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare măsuri suplimentare precum: stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în operă şi tratare a betonului şi folosirea unor aditivi întârzietori de priză eficienţi.

Specificarea privind betonul, prevăzută în proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru preparare în staţii proprii, se face în conformitate cu prevederile

SR EN 206-1; SR EN 13510; NE 012-1 şi având în vedere eventuale alte condiţii precizate în proiect.

Până la intrarea în vigoare a unor reglementări noi pentru condiţiile privind permeabilitatea la apă (clase tehnice şi metode de încercare, sau altele), şi revizuirea în consecinţă a standardelor şi reglementărilor tehnice care prevăd asemenea condiţii, gradele de impermeabilitate le apă pentru betoane se determină conform prevederilor din NE 012-2:2010   anexa X.

Comanda pentru beton trebuie să fie conformă cu prevederile aplicabile din NE 012-1

Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe, conform prevederilor din NE 012-2:2010   anexa H

Epruvetele confecţionate vor fi păstrate astfel:

a) – epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus în operă, se păstrează în condiţiile standard;

b) – epruvetele de control pentru verificarea rezistenţelor la compresiune la termene intermediare, se păstrează în condiţii similare betonului pus în operă;

c) – epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dacă este cazul, se păstrează în condiţiile prevăzute în standardele de încercare aplicabile.

Pentru betoanele puse în operă, pentru fiecare construcţie, trebuie ţinută la zi condica de betoane, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) – datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente în cazul producerii betonului de către executant;

b) – locul unde a fost pus betonul în lucrare;

c) – ora începerii şi terminării turnării betonului;

d) – temperatura betonului proaspăt;

e) – probele de beton prelevate şi epruvetele turnate, şi modul de identificare a acestora şi rezultatele obţinute la încercarea lor;

f) – măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt turnat;

g) – eventualele evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii ş.a.);

h) – temperatura mediului ambiant;

i) – personalul care a supravegheat turnarea şi compactarea betonului.

Datele din condica de betoane trebuie să asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia şi până la punerea lui în operă.

## 1.10.2  Livrarea, transportul la şantier şi recepţia betonului proaspăt

Livrarea betonului proaspăt va fi conform prevederilor aplicabile din

NE012-1/2007.

Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru menţinerea caracteristicilor în stare proaspătă, precum şi pentru a preveni segregarea, pierderea componenţilor sau contaminarea betonului. Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment;

Recepţia betonului proaspăt pe şantier se efectuează pe baza documentului (bon) de livrare, a examinării vizuale a stării betonului proaspăt şi a verificărilor caracteristicilor prin încercare conform prevederilor din NE 012-2:2010   anexa H.

În cazul betonului preparat lângă locul de punere în operă, se efectuează examinarea vizuală şi verificarea caracteristicilor, cum este arătat mai înainte.

Datele privind livrarea betonului proaspăt inclusiv cel preparat în staţii proprii sau pe şantier, vor fi trecute în condica de betoane.

## 1.10.3.  Turnarea şi compactarea betonului

Executarea lucrărilor de betonare nu poate să înceapă dacă nu este verificată îndeplinirea condiţiilor prealabile, în detaliu, astfel:

a) – întocmirea procedurii pentru punerea în operă a betonului (planul de turnare) pentru obiectul în cauză şi acceptarea acesteia de către investitor;

b) – asigurarea livrării sau prepararea betonului corespunzător;

c) – stabilirea şi instruirea formaţiilor de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de punere în operă şi măsurile privind igiena şi protecţia muncii şi PSI;

d) – recepţionarea calitativă a lucrărilor de săpături, cofraje şi armături (după caz).

Betonul trebuie turnat şi compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură şi piesele înglobate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranţelor acoperirii cu beton compactat şi că betonul va atinge rezistenţa şi durabilitatea prevăzute.

Trebuie avută o grijă deosebită pentru asigurarea unei compactări adecvate în zonele de variaţie a secţiunii transversale, în secţiunile înguste, în nişe, în secţiunile cu aglomerare de armătură şi la nodurile dintre elementele structurilor.

Viteza de turnare şi compactare trebuie să fie suficient de mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare şi suficient de redusă pentru a evita tasările sau supraîncărcarea cofrajelor şi susţinerilor.

Rostul de turnare se poate forma în timpul turnării dacă betonul din stratul anterior se întăreşte înainte de turnarea şi compactarea următorului strat de beton.

Pot fi necesare condiţii suplimentare pentru metoda şi viteza de turnare în cazul în care există prevederi suplimentare pentru finisarea suprafeţei.

Trebuie evitată segregarea în timpul turnării şi compactării.

În timpul turnării şi compactării betonul trebuie să fie protejat împotriva radiaţiei solare nefavorabile, vânturilor puternice, îngheţului, apei, ploii şi zăpezii.

În NE 012-2:2010 anexa G sunt cuprinse prevederi privind punerea în operă a betonului cu agregate uşoare; betonului autocompactant; betonului ciclopian; betonului aplicat prin torcretare, betonului turnat în cofraje glisante şi betonului turnat sub apă.Betonul trebuie să fie pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare.La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale :

a) - cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile - care sunt în contact cu betonul proaspăt - trebuie să fie udate cu apă atât cu 2…3 ore înainte cât şi imediat înainte de turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată ;

b) - descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct în cofraj ;

c) - dacă betonul adus la locul de punere în operă nu se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau prezintă segregări, trebuie refuzat, fiind interzisă punerea lui în operă; se admite îmbunătăţirea consistenţei numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant;

d) - înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,00 m în cazul elementelor cu lăţime de maximum 1,00 m şi 1,50 m în celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii etc.) ;

e) - turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,00 m se face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică), având capătul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betonează;

f) - betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărinduse realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior (a se vedea NE 012-2:2010   pct. 11.3.10.f) ;

g) - dacă se produce deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia prevăzută în proiect (îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă), poziţia acestora trebuie corectată în timpul turnării ;

h) - trebuie urmărită cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturii, respectându-se grosimea acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului;

i) - nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe armături a vibratorului ;

j) - în zonele cu armături dese trebuie urmărită cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii, prin îndesarea laterală a betonului cu şipci sau vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilităţi de acces lateral al betonului, prin spaţii care să permită pătrunderea vibratorului ;

k) - trebuie luate măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora ;

l) - circulaţia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul turnării se face pe podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt ;

m) - turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura de executare;

n) - durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri şi 1,5 oră în cazul cimenturilor fără adaosuri;

o) - în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, reluarea turnării este permisă numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor, conform NE 012-2:2009     subcap. 11.5;

p) - instalarea podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport local al betonului pe planşeele betonate, precum şi depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armături este permisă numai după 24 … 48 ore, în funcţie de temperatura mediului şi de tipul de ciment utilizat (de exemplu

24 ore, dacă temperatura este de peste 20°C şi se foloseşte ciment de tip I, având clasa mai mare de 32,5).

Compactarea betonului trebuie realizată conform prevederilor următoare:

a) - betonul trebuie astfel compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer oclus;

b) - compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin diferite procedee, în funcţie de consistenţa betonului, tipul elementului ş.a.;

c) - în afara cazului în care se stabileşte o altă metodă, compactarea se efectuează cu vibrator de interior. Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci, în paralel, după caz, cu ciocănirea cofrajelor) în următoarele cazuri :

- introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secţiunii sau desimii armăturii şi nu se poate aplica eficient vibrarea externă ;

- întreruperea funcţionării vibratorului din diferite motive, caz în care punerea în operă trebuie să continue până la poziţia corespunzătoare unui rost ;

- este prevăzută prin reglementări speciale (beton fluid, beton monogranular, beton autocompactant );

d) - vibrarea se utilizează ca metodă de compactare şi nu ca o metodă de deplasare a betonului pe distanţe lungi, sau de prelungire a duratei de stocare pe şantier;

e) - vibrarea cu vibratoare de adâncime sau de suprafaţă se aplică sistematic după turnare până la eliminarea aerului oclus. Se evită vibraţiile excesive care pot conduce la slăbirea rezistenţei suprafeţei sau la apariţia segregării;

f) - în mod normal se recomandă ca grosimea stratului de beton turnat să fie mai mică decât înălţimea tijei vibratoare, asigurându-se sistematic vibrarea şi revibrarea suprafeţei stratului anterior;

g) - în cazul în care structura conţine cofraje pierdute, se ia în considerare absorbţia de energie a acestora, atunci când se decide metoda de compactare şi consistenţa betonului;

h) - în secţiuni cu grosimi mari, reluarea compactării stratului de suprafaţă este recomandată pentru compensarea tasării plastice a betonului situat sub primul rând de armături orizontale;

i) - când se utilizează numai vibratoare de suprafaţă, stratul de beton după compactare nu trebuie în mod normal să depăşească 100 mm, în afara cazului în care se demonstrează prin turnări de probă că sunt acceptabile grosimi mai mari. Pentru a obţine o compactare corespunzătoare, poate fi uneori necesară o vibrare suplimentară la margini;

j) - în timpul compactării betonului proaspăt trebuie evitată deplasareaarmăturilor şi/sau a cofrajelor;

k) - betonul se compactează numai atât timp cât este lucrabil.

Turnarea betonului în elemente verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) se face respectându-se următoarele prevederi suplimentare:

a) - în cazul elementelor cu înălţimea de maximum 3 m, dacă vibrarea betonului nu este stânjenită de grosimea redusă a elementului sau de desimea armăturilor, se admite cofrarea tuturor feţelor pe întreaga înălţime şi turnarea pe la partea superioară a elementului;

b) - în cazul în care se întrevăd dificultăţi la compactarea betonului precum şi în cazul elementelor cu înălţime mai mare de 3,00 m, se adoptă una din soluţiile:

(i) - cofrarea unei feţe pe maximum 1,00 m înălţime şi completarea cofrajului pe măsura turnării;

(ii) - turnarea conform NE 012-2:2010 subcapitolului 8.4, e) compactarea făcându-se prin ferestrele laterale sau din interiorul elementului (a se vedea pct, 11.3.9.e);

c) - în cazul pereţilor de recipienţi, cofrajul se montează pe una din feţe pe întreaga înălţime, iar pe cealaltă faţă, pe înălţime de maximum 1,0 m, completându-se pe măsura turnării;

d) - primul strat de beton trebuie sa aibă o consistenţă la limita maximă admisă prin procedura de executare a lucrărilor şi nu va depăşi înălţimea de 30 cm;

e) - nu se admit rosturi de lucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului.

Turnarea betonului în grinzi şi plăci se face cu respectarea următoarelor prevederi suplimentare:

a) - turnarea grinzilor şi a plăcilor începe după 1… 2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau a pereţilor pe care reazemă, dacă procedura de executare a lucrărilor nu conţine alte precizări ;

b) - grinzile şi plăcile care sunt în legătură se toarnă, de regulă, în acelaşi timp; se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 … 1/3 din deschiderea plăcii şi turnarea ulterioară a acesteia;

c) - la turnarea plăcii se folosesc reperi dispuşi la distanţe de maximum 2,0 m, pentru a asigura respectarea grosimii plăcilor prevăzută în proiect

Turnarea betonului în structuri în cadre se face dând o deosebită atenţie zonelor de la noduri, pentru a asigura umplerea completă a acestora.

Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mică dimensiune este cel puţin egală cu 1,5 m, se face având în vedere aspectele particulare prezentate în continuare:

a) - pentru asigurarea calităţii lucrării este necesar să se adopte măsuri speciale la stabilirea compoziţiei betonului şi a tehnologiei de tunare. Astfel, în scopul reducerii eforturilor din temperatură şi contracţie la stabilirea compoziţiei şi preparării betonului se urmăreşte:

- adoptarea unui tip de ciment cu căldura de hidratare redusă (corelat cu clasa betonului) şi un dozaj cât mai scăzut, folosind în acest scop un aditiv reducător de apă şi agregate cu dimensiuni cât mai mari;

- asigurarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru betonul proaspăt, reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificială, folosirea de apă rece, fulgi de gheaţă etc;

b) - turnarea betonului în elemente masive se face fie în strat continuu, fie în trepte, conform detaliilor din figura 2. Aceste prevederi se aplică şi în cazul elementelor cu grosimea de 0,8 … 1,50 m, dacă volumul acestora depăşeşte 100 m3;

c)- detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face în mod obligatoriu, prin proceduri de executare a lucrărilor, ţinând seama de:

- capacitatea de turnare a betonului Cb exprimată în m3/h, respectiv cea mai mică dintre valorile capacităţii de preparare, şi cea de transport de la staţie sau de la locul preparare la cel de punere în operă;

- durata de timp Ta maximă admisă, pentru turnarea unui nou strat sau treaptă de beton;

- grosimea stratului sau treptei, care nu poate depăşi 50 cm;

- numărul necesar de trepte suprapuse.

Durata de timp, Ta, se stabileşte cu ajutorul relaţiei:

Ta = T - Tt - Ts,

în care:

T - durata de timp până la începerea prizei betonului;

Tt - durata de transport, între terminarea încărcării mijlocului de transport al betonului la staţia de preparare şi terminarea descărcării la locul de turnare;

Ts - durata de staţionare şi de transport local, până la tunarea betonului.

Durata de timp T, până la începerea prizei betonului se determină de un laborator de specialitate autorizat.

În lipsa unor asemenea determinări se pot avea în vedere valorile orientative prezentate in tabelul următor.

Se recomandă ca temperatura betonului la turnare să fie cuprinsă între 5 şi 300C.

Finisarea suprafeţei prin netezire cu riglă sau mistrie se efectuează la intervale şi într-o manieră care să permită obţinerea finisării specificate.

La finisarea suprafeţei nu trebuie să rămână lapte de ciment.

În timpul finisării nu se adaugă apă, ciment, agenţi de întărire a suprafeţei sau alte materiale, decât în cazul în care se specifică altfel.

## 1.10.4. Tratarea şi protecţia betonului după turnare

Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după turnare, au scopul de a asigura atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de utilizare şi de condiţiile de mediu din această perioadă.

Caracteristicile avute în vedere sunt:

a)- rezistenţele şi deformaţiile betonului;

b)- evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, după caz, impermeabilitatea;

c)- durabilitatea, în funcţie de clasele de expunere.

Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratării şi protecţiei betonului, de:

(i)- împiedicarea evaporării apei din beton;

(ii)- evitarea, după caz, a acţiunilor mecanice dăunătoare (vibraţii, impact ş.a.), a îngheţului, sau a contaminării cu substanţe dăunătoare (uleiuri, agenţi agresivi ş.a..),

Prevederile privind tratarea şi protecţia betonului nu se referă la:

a)- tratarea termică accelerată prin încălzire internă sau externă care, dacă este cazul, trebuie să facă obiectul unor prevederi speciale;

b)- aplicarea unor produse care intră, în mod definitiv, în stratul de suprafaţă al betonului pentru a-i conferi proprietăţi speciale (de exemplu, sclivisire):

c)- tratarea suprafeţei văzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate monogranulare aparente).

11.4.3 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare şi protecţie a betonului sunt:

a) stabilirea, pe baza cunoaşterii domeniului de utilizare, a condiţiilor specifice privind unele caracteristici ale betonului şi, după caz, a suprafeţei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, porozitate, impermeabilitate ş.a)

b) cunoaşterea comportării betonului utilizat, în ceea ce priveşte evoluţia rezistenţei în timp, în funcţie de tipul de ciment, de agregate şi de aditivi, precum şi de caracteristici ale betonului proaspăt (raport A/C, temperatură etc.), în perioada de întărire şi de după întărire;

c) cunoaşterea influenţei condiţiilor de mediu (temperatură, umiditate, viteza curenţilor de aer în contact cu betonul ş.a.) asupra comportării betonului respectiv în perioada de întărire şi de după întărire, în care este influenţat de aceste condiţii;

d) cunoaşterea mijloacelor şi a produselor care se pot utiliza, pentru tratarea şi protecţia betonului, în funcţie de tipul betonului şi de condiţiile de mediu preconizate.

Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode, separat sau combinat:

- păstrarea cofrajului în poziţie;

- acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini şi la îmbinări pentru a preveni uscarea;

- amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva uscării;

- menţinerea suprafeţei de beton udă, prin udare cu apă;

- aplicarea unui produs de tratare corespunzător.

Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinările constructive, pe suprafeţele ce urmează a fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară aderarea altui material, este permisă numai dacă acestea sunt îndepărtate complet înainte de următoarea operaţie, sau dacă se dovedeşte că nu au nici un efect negativ asupra operaţiilor ulterioare.

La stabilirea duratei de tratare şi de protecţie a betonului trebuie să fie avuţi în vedere următorii parametri:

a) Condiţiile de mediu din perioada de exploatare a construcţiei exprimate prin clasele de expunere stabilite în SR EN 206-1:2002 şi SR 13510. În acest sens, se deosebesc două situaţii:

(i)- construcţii aflate în clasele de expunere X0 sau XC1;

(ii)- construcţii aflate în alte clase de expunere.

b) Sensibilitatea betonului la tratare, în funcţie de compoziţie. Cele mai importante caracteristici ale compoziţiei betonului, care influenţează durata tratării betonului, sunt: raportul apă/ciment (A/C), tipul şi clasa cimentului, tipul şi proporţia aditivilor.

Betonul cu un conţinut redus de apă (raport A/C mic) şi care are în compoziţie cimenturi cu întărire rapidă (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid decât un beton preparat cu un raport A/C ridicat şi cu cimenturi cu întărire normală, durata tratării diferind în consecinţă.

De asemenea, având în vedere că, în funcţie de clasa de expunere, betoanele preparate cu cimenturi de tip II - V compozite, sunt mai sensibile la carbonatare decât betoanele preparate cu cimenturi portland de tip I, în cazul folosirii aceluiaşi raport A/C se recomandă prelungirea duratei de tratare pentru primul caz.

c) Procentul din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, la care trebuie să ajungă rezistenţa betonului în perioada de tratare. Pentru acest procent sunt stabilite trei clase: 35%; 50% şi 70%. În cazurile în care procentul necesar este mai mare de 70%, se vor prevedea măsuri speciale în proiect sau caietul de sarcini.

d)  Viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, care poate fi stabilită:

- în funcţie de raportul A/C şi de clasa de rezistenţă a cimentului;

- în funcţie de raportul dintre valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 2 zile (fcm2) şi valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 28 zile (fcm28), determinate prin încercări iniţiale sau bazate pe performanţele cunoscute ale unui beton cu compoziţie similară (a se vedea SR EN 206-1:2002 şi SR 13510:2006). Valori orientative privind această viteză sunt prezentate, în tabelul 16.

e) condiţiile de mediu în timpul tratării: temperatura şi expunerea directă la soare, umiditatea, viteza vântului sau curenţilor de aer, după caz.

Durata de tratare a betonului, în funcţie de parametrii arătaţi, se recomandă a fi după cum urmează:

a) Pentru elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiţii privind tratarea, perioada minimă de tratare trebuie să fie de 12 ore, cu condiţia ca priza să nu dureze mai mult de 5 ore şi temperatura la suprafaţa betonului să nu fie sub 5 oC.

b) Pentru elementele structurale din construcţiile cu urmează a fi supuse doar condiţiilor din clasele de expunere X0 sau XC1, dacă prin proiect nu se prevede altfel, conform condiţiilor pentru atingerea a 35% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute în tabelul 17.

c) Pentru elementele structurale din construcţiile ce urmează a fi supuse altor clase de expunere decât X0 sau XC1, astfel:

(i) – dacă acestea nu sunt supuse altor condiţii prevăzute în proiect, conform condiţiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute în tabelul 18;

ii) – dacă acestea sunt supuse unor condiţii prevăzute în proiect conform condiţiilor pentru atingerea a 70% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute în tabelul 19, având în vedere şi precizările NE 012-2:2010 pct. 11.4.6 c).

Tabelul 16

Tabelul 17

Tabelul 18

Temperatura suprafeţei betonului nu trebuie să scadă sub 0°C înainte ca suprafaţa betonului să atingă o rezistenţă care poate suporta îngheţul fără efecte negative (de regulă când fc > 5 N/mm2).

Tabelul 19

## 1.10.5  Rosturi de lucru la turnarea betonului

Rosturile de lucru sunt suprafeţele pe care se întrerupe turnarea betonului în elementele în care, la proiectare, secţiunea din beton este considerată continuă. 	Aceasta face ca stabilirea poziţiei acestora, precum şi tratarea corespunzătoare a zonei, pentru continuarea turnării betonului, să fie deosebit de importante.

Pentru construcţii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construcţii masive, rezervoare, silozuri, cuve, radiere ş.a. poziţia rosturilor de lucru trebuie indicate în proiect precizându-se şi modul de tratare (benzi de etanşare, prelucrare ş.a.).

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele:

a) – suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi de regulă perpendiculară pe axa acestora iar la plăci şi pereţi perpendiculară pe suprafaţa lor.

b) – tratarea rosturilor de lucru:

· spălare cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei betonului (cca. 5 ore de la betonare, sau în funcţie de rezultatele încercărilor de laborator, pentru cazuri conform NE 012-2:2009 pct. 11.5.2);

· înainte de betonare suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine compactat şi/sau se va freca cu peria de sârmă pentru a înlătura pojghiţa de lapte de ciment şi oricare alte impurităţi, după care se va uda;

· înaintea betonării, suprafaţa betonului existent trebuie udată şi lăsată să absoarbă apa, după regula: betonul trebuie saturat dar suprafaţa zvântată.

La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie de asemenea realizate

impermeabile.

Cerinţele enunţate mai înainte trebuie să fie îndeplinite şi în cazul rosturilor accidentale ce au apărut ca urmare a condiţiilor climaterice, din cauza unor defecţiuni, a nelivrării la timp a betonului ş.a. ( a se vedea NE 012-2:2009  pct. 11.1.1.c)

Recomandări privind stabilirea poziţiei rostului de lucru sunt date în

NE 012-2:2010 anexa F.

## 1.10.6.  Condiţii prealabile, precum şi cele necesare la punerea în operă a betonului

Condiţiile prealabile, precum şi cele necesare la punerea în operă a betonului sunt, în principal, următoarele:

a) – existenţa, pe şantier, a proiectului, cu toate datele necesare, menţionate în acest capitol;

b) – îndeplinirea condiţiilor prealabile privind aprobarea începerii turnării betonului prevăzute in NE 012-2:2009 la pct.11.1.1, precum şi a celor de la pct.11.3.1;

c) – asigurarea condiţiilor specifice punerii în operă a betonului.

Condiţiile specifice punerii în operă a betonului sunt, în principal, următoarele:

a) – dotările tehnice pentru transportul şi turnarea betonului, pentru compactarea betonului şi, după caz, pentru tratarea şi protecţia betonului;

b) – facilităţile necesare: energie electrică, apă, aer comprimat ş.a.;

c) – personal calificat pentru activităţile respective;

d) – materiale corespunzătoare (spre exemplu, produse de tratare pentru protecţia betonului).

Pentru a evita întreruperi ale turnării betonului în afara rosturilor de lucru prevăzute, din cauza nefuncţionării mijloacelor de compactare prin vibrare, sau altor întreruperi accidentale, se vor lua măsuri de a exista variante alternative în asigurarea dotărilor tehnice, a facilităţilor respective, precum şi a personalului calificat.

## 1.10.7.  Decofrarea

La decofrare trebuie să se respecte următoarele prevederi:

a) - Elementele pot fi decofrate atunci când betonul are o rezistenţă suficientă pentru a putea prelua, integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordată o atenţie deosebită elementelor de construcţie care, după decofrare, suportă aproape întreaga solicitare prevăzută în calcul .

b) Se recomandă următoarele valori ale rezistenţei la compresiune la care se poate decofra:

-părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă la compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel încât feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate ;

- remontând popi de siguranţă, atunci când rezistenţa la compresiune a

betonului a atins, faţă de clasă, următoarele procente:

- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6 m;

- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6 m ;

c) -Îndepărtarea popilor de siguranţă se face la termenele stabilite în proiect.

Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat sub altul care se cofrează sau la care se toarnă betonul.

Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea decofrării, se face prin încercarea epruvetelor de control, pe faze, confecţionate în acest scop şi păstrate în condiţii similare elementelor în cauză (a se vedea

NE 012-2:2010 anexa H, tabelul H1). La aprecierea rezultatelor obţinute pe epruvetele de control trebuie să se ţină seama de faptul că poate exista o diferenţă între aceste rezultate şi rezistenţa reală a betonului din element (evoluţia diferită a căldurii în beton în cele două situaţii, tratarea betonului ş.a.), precum şi faţă de rezistenţa determinată prin încercări conform SR EN 206-1 şi SR EN 12390-3.

În cazurile în care există dubii în legătură cu aceste rezultate, se recomandă încercări nedistructive. În tabelele 20-22  se prezintă recomandări cu privire la termenele minime de decofrare şi de îndepărtare a popilor de siguranţă, precum şi a termenelor orientative de încercare a epruvetelor de beton în vederea stabilirii rezistenţei betonului, în funcţie de temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului.

Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare ale feţelor laterale, în funcţie de temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, sunt următoarele:

- – pentru feţele laterale, în tabelul 20;

- – pentru feţele inferioare ale cofrajelor, cu menţinerea popilor de siguranţă, în tabelul 21;

- - pentru îndepărtarea popilor de siguranţă, în tabelul 22.

Tabelul 20

Tabelul 21

Tabelul 22

În cursul operaţiei de decofrare trebuie respectate următoarele reguli :

a) - desfăşurarea operaţiei trebuie supravegheată direct de către conducătorul punctului de lucru; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea construcţiei decofrate, se sistează demontarea elementelor de susţinere până la aplicarea măsurilor de remediere sau consolidare;

a) - susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme;

b) - slăbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fără şocuri;

c) - decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele care se decofrează, precum şi ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului şi susţinerilor.

Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,00 m, precum şi pentru descintrarea eşafodajelor care susţin cintrele bolţilor, arcelor, plăcilor subţiri etc., proiectul trebuie să conţină precizări în legătură cu executarea acestor operaţii: numărul de reprize de descintrare, înălţimile de coborîre etc.

În termen de 24 de ore de la decofrarea oricărei părţi de construcţie se face, de către conducătorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului şi de către proiectant (dacă

acesta a solicitat să fie convocat), o examinare amănunţită a tuturor elementelor de rezistenţă ale structurii încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor precum şi eventuale defecte constatate. Este interzisă efectuarea de remedieri înainte de această examinare.

## 1.10.8. Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului

Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente sau părţi de construcţie, dacă este prevăzută în proiect sau stabilită de beneficiar, după decofrarea elementelor sau părţilor de construcţie respective.

Această recepţie are la bază:

a) – proiectul lucrării;

b) – documentele privind calitatea betonului proaspăt livrat şi condica de betoane;

c) – verificarea existenţei corpurilor de probă, conform NE 012-2:2009anexei H, tabelul H1, şi a trasabilităţii acestora;

d) – evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales în zonele deosebite (înguste şi înalte, în apropierea intersecţiilor de suprafaţe orientate diferit ş.a.);

e) – măsurarea dimensiunilor (ale secţiunilor, ale golurilor ş.a.) şi a distanţelor (poziţia relativă a elementelor, a pieselor înglobate, a golurilor ş.a.), prin sondaj.

În cazurile în care se constată neconformităţi (la dimensiuni, poziţii, armături aparente ş.a.), defecte (segregări, rosturi vizibile ş.a.) sau degradări (fisuri, porţiuni dislocate ş..a.), se procedează la îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafeţe vizibile, consemnând în procesul verbal toate constatările.

Remedierea neconformităţilor, defectelor şi/sau degradărilor nu se va efectua decât pe baza acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluţii pentru fiecare categorie dintre acestea.

1.11. Controlul calitatii si receptia lucrarilor

## 1.11.1 Prevederigenerale

Principalele cerinţe şi criterii de performanţă pentru activităţile de control sunt prezentate în NE 012-2:2010 tabelul 21.

Verificările lucrărilor efectuate, sunt prezentate în conform NE 012-2:2010, astfel:

- cofraje: subcap. 7.4;

- spaţii de turnare realizate în teren: subcap. 7.5.3;

- armătura nepretensionată montată: subcap. 8.5;

- armătura pretensionată montată: subcap. 9.9;

- piese înglobate montate: pct. 10.2 şi 10.4;

- betonul şi punerea în operă a acestuia: anexa H,

- precomprimare: subcap. 12.4;

- montare elemente prefabricate: subcap. 13.4.

## 1.11.2. Acţiuni în cazul unor neconformităţi

În cazul în care verificările identifică neconformităţi, trebuie întreprinse acţiuni adecvate pentru a se asigura că acestea sunt îndepărtate şi situaţia nu se va repeta. 	Dacă sunt neconformităţi faţă de condiţiile din proiect sau din reglementări tehnice aplicabile, se analizează situaţia împreună cu proiectantul, care stabileşte măsurile care trebuie să fie aplicate.

## 1.11.3. Recepţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat

Recepţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat se efectuează pentru întreaga construcţie şi pe părţi din construcţie (fundaţie, tronson ş.a.). Această recepţie are la bază examinarea directă, efectuată pe parcursul executării lucrărilor, precum şi:

a) – declaraţiile de conformitate prevăzute de reglementările în vigoare pentru materialele utilizate;

b) – existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind cofrajele, armarea, aspectul elementelor după decofrare, calitatea betonului pus în lucrare, precum şi existenţa şi conţinutul proceselor verbale pentru fazele determinante şi pentru lucrările care devin ascunse;

c) – existenţa şi conţinutul documentelor privind betonul livrat;

d) – consemnările din condica de betoane;

e) – constatările consemnate în cursul executării lucrărilor în cadrul controlului interior şi/sau exterior;

f) – confirmarea, prin procese verbale, a executării corecte a măsurilor deremediere prevăzute în diferitele documente examinate;

g) – rapoartele privind calitatea betoanelor întărite;

h) – încadrarea în abaterile admise, a:

· dimensiunilor de ansamblu şi cotelor de nivel;

· dimensiunilor elementelor în raport cu prevederile proiectului;

· poziţiei golurilor prevăzute în proiect;

· poziţiei relative pe întreaga înălţime a construcţiei, a elementelorverticale (stâlpi, pereţi structurali) consemnându-se eventuale dezaxări;

i) – comportarea la proba de umplere cu apă, în cazul recipienţilor;

j) – respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind

materialele utilizate, compoziţia betonului, impermeabilitatea, gelivitatea ş.a.;

k) – orice altă verificare care se consideră necesară.

În vederea recepţiei structurii unei construcţii, în cazurile în care se solicită de către proiectant, constructorul trebuie să prezinte beneficiarului rapoarte de încercări prin metode nedistructive pe beton întărit. Alegerea elementelor şi numărului necesar de încercări se face de către proiectant. Încercările prin metode nedistructive se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile.

Calitatea betonului se determină conform criteriilor stabilite în SR EN 206-1:2002, Anexa B.

Verificarea calităţii betonului pus în operă în vederea recepţiei se face pe obiect sau părţi de obiect. Prin părţi de obiect se înţeleg :

- părţile de construcţii delimitate prin rosturi de dilatare;

- părţile de construcţii precizate prin proceduri speciale sau în proiect.

Pentru verificarea calităţii betonului trebuie să se ia în considerare precizările:

a) rezultatele încercărilor pe cilindri/cuburi realizate din probe prelevate la locul de punere în operă, conform precizărilor din NE 012-2:2009, anexa H;

b) dacă nu s-au efectuat încercările obligatorii pe cilindri/cuburi prelevate la locul de punere în operă, la frecvenţele stabilite, sau dacă rezultatele se situează sub clasa prescrisă, trebuie să se efectueze încercări nedistructive/extrageri de carote/încercări in-situ care să confirme calitatea lucrărilor executate.

În cazul (a) rezultatele se analizează pe baza criteriilor de conformitate, înscriindu-se:

- rezultatele măsurărilor;

- valorile determinate şi criteriul de conformitate utilizat;

- conformitatea rezultatelor;

- clasa de beton efectiv realizată.

În cazul (b) se analizează:

- rezultatele încercărilor pe corpurile de probă, corelându-se cu rezultatele aferente zonei încercate nedistructiv;

- rezultatele obţinute pentru încercări nedistructive/extrageri de carote/încercări in-situ.

Concluziile rezultate pe baza aplicării criteriilor de conformitate pot fi: beton corespunzător sau beton necorespunzător.

Rezultatele analizării se înscriu în raportul privind calitatea betoanelor.

Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între investitor, proiectant şi constructor, precizându-se, în concluzie, dacă structura în cauză se recepţionează sau se respinge.

În cazurile în care se constată deficienţe în executarea structurii, trebuie stabilite măsurile de remediere, iar după realizarea acestora se efectuează o nouă recepţie.

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (zidărie, tencuieli, placaje, protecţii, alte finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant.

Această dispoziţie se poate da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau, în cazuri justificate, după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.

Recepţia parţială constă în efectuarea tuturor verificărilor arătate la pct.15.5.1,

NE 012-2:2010, care se face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă.

În asemenea situaţii, proiectantul trebuie să precizeze unele părţi din elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se pot acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.

Recepţia construcţiilor din beton, beton armat şi beton precomprimat se face înconformitate cu prevederile legii.

CAP. 2 ARMATURI

2.1.   Descriere

Produsele pentru armătura nepretensionată, care fac obiectul acestei sectiuni, sunt produsele din oţel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub formă de plase sau carcase sudate, uzinate.

Produsele pentru armătura nepretensionată realizate din alte materiale (spre exemplu, bare compozite din fibre liate cu răşini sintetice), armătura dispersă şi armătura rigidă, pot fi utilizate pe baza unor reglementări tehnice specifice.

2.2 Materiale

Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie în conformitate cu prevederile specificaţiei tehnice ST009, iar utilizarea lor trebuie să se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SREN 1992; SREN 1994; SREN 1996; SREN 1998, împreună cu anexele naţionale ale acestora, celor din ST009, precum şi celor din NE 012-2:2010.

Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie identificabile în ceea ce priveşte tipul şi clasa produsului, asigurându-se trasabilitatea lor începând de la producător şi până la punerea în operă. Pentru aceasta:

a) – fiecare colac, fiecare legătură de bare sau plase sudate, sau carcasele sudate, trebuie să poarte o etichetă durabilă, bine ataşată, care să conţină:

- denumirea producătorului;

- tipul şi clasa produsului;

- numărul lotului şi al colacului/legăturii;

- marcajul de conformitate;

- ştampila CQ.

b) – documentele care însoţesc livrarea produselor trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii cuprinse în declaraţia de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după acest document:

- numele şi adresa producătorului;

- numărul certificatului de conformitate, ataşat;

- referinţe la caracteristicile produsului:

· numărul standardului de produs;

· tipul şi clasa produsului;

· dimensiunea;

· limita de curgere;

· rezistenţa la rupere;

· alungirea la forţa maximă şi la rupere;

· conţinutul de carbon echivalent pe oţel lichid;

- date de identificare a şarjei/lotului/colacului sau legăturii.

Prin tipul produsului se înţelege forma suprafeţei:

- neted;

- cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil.

Prin clasa produsului se înţelege încadrarea în categoriile în ceea ce priveste limita de curgere, raportul între rezistenţa la rupere şi limita de curgere, alungirea (la forţa maximă şi la rupere) şi sudabilitatea, conform specificaţiei tehnice ST009.

Marcarea, livrarea, transportul,manipularea şi depozitarea produselor pentru armături trebuie să se facă astfel, încât să nu modifice caracteristicile acestora.

Produsele pentru armături trebuie depozitate separat pe tipuri, clase şi diametre, în spaţii amenajate şi dotate corespunzător, astfel încât să se asigure:

- evitarea condiţiilor care favorizează coroziunea armăturii, inclusiv prin ventilarea spaţiilor;

- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substanţe;

- accesul şi identificarea uşoară a fiecărui sortiment.

Suprafaţa produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă şi nici cu substanţe care pot afecta negativ oţelul, betonul sau aderenţa între ele.

Armătura galvanizată trebuie utilizată numai în betoane cu cimenturi care nu afectează aderenţa acesteia.

În cazurile în care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din proiect, modificările privind tipul şi clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispozitie de şantier, care face parte din proiect şi intră în cartea tehnică a construcţiei).

Trasabilitatea se referă la produsele utilizate efectiv în lucrare, precizându-se elementele şi poziţiile din acestea, după caz, în care s-au utilizat alte produse, conform dispoziţiei de şantier, decât cele prevăzute iniţial în proiect.

Produsele pentru armături, prevăzute la pct. 1.1, pot fi utilizate în următoarele condiţii:

a) – să corespundă prevederilor din proiect în ceea ce priveşte tipul şi clasa produsului;

b) – să aibă atestată conformitatea, conform sistemului de atestare 1+ , ceea ce înseamnă:

(i) – să poarte marcajul CE sau,

(ii) – conformitatea să fie atestată conform prevederilor legale;

c) – executantul să efectueze încercările prevăzute în tabelul 5 din ST009-04 şi, în cazurile în care rezultatele nu sunt corepunzătoare, să ia măsurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzătoare.

3.3 Fasonarea armăturii

Înainte de a trece la fasonarea armăturii executantul trebuie să analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor din proiect (privind, în special, montarea şi fixarea barelor, înnădirile barelor, dar şi turnarea şi compactarea betonului) şi să solicite, dacă este necesară, reexaminarea, împreună cu proiectantul, a prevederilor din proiect.

Fasonarea armăturii se poate efectua de către executant (în ateliere proprii şi/sau la faţa locului, pe şantier), sau prin comandarea acesteia, de către executant, la un prelucrător specializat în fasonarea armăturii.

În cazul fasonării armăturii prin comandă la un prelucrător, se aplică următoarele condiţii:

a) – executantul, care emite comanda, trebuie să transmită prelucrătorului toate datele din proiect privind armătura;

b) – încercările produselor pentru armături, vor fi efectuate de cel care aprovizionează produsele şi rapoartele de încercare cu rezultatele obţinute vor face parte din documentele care însoţesc armătura fasonată;

c) – prelucrătorul va însoţi armătura fasonată de declaraţia de conformitate care trebuie să se refere la:

(i)- certificările de conformitate ale produselor utilizate, anexate în copie;

(ii)– declaraţia că au fost respectate toate prevederile proiectului în ceea ce priveşte: produsele utilizate, forma şi dimensiunile armăturilor, precum şi condiţiile de fasonare;

d) – armătura fasonată va fi recepţionată de executant, pe baza prevederilor din proiect, recepţie care va avea ca obiect şi existenţa documentelor şi marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate.

Armătura fasonată în atelier (la executant sau prelucrător) poate fi livrată, pentru montare, fie ca elemente separate, fie asamblată în carcase.

În primul caz, elementele de acelaşi tip vor fi depozitate în pachete separate, etichetate, astfel încât să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la montarea acestora.

În al doilea caz, depozitarea şi manipularea vor trebui să asigure indeformabilitatea, precum şi starea de curăţenie. Asamblarea în carcase va fi realizată în următoarele condiţii:

a) – nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor între ele;

b)– fixarea elementelor între ele se face prin legarea cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei galvanizate care, prin atingerea cu armătura, poate forma pilă electrică cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta.

Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor condiţii:

a) – se interzice fasonarea la temperaturi sub – 100C;

b) – fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face numai cu viteza mică;

c) – îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză uniformă, fără şocuri;

d) – diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie:

(i) – pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel puţin patru ori diametrul barei;

(ii) – pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puţin şapte ori diametrul barei;

e) – îndoirea barelor cu profil periodic cu diametrul nominal mai mare de 25 mm se va executa la cald;

f) – forma şi dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect;

g) – razele de îndoire pentru barele înclinate şi pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect.

Este interzisă, pentru elementele structurale, utilizarea metodei de a fasona şi monta barele de armătură în aşteptare, prin îndoirea acestora şi montarea în cofraj, urmând ca după decofrare ele să fie dezvelite prin spargerea betonului în jurul lor şi să fie îndreptate.

În cazul în care executantul vrea să aplice această metodă la elemente nestructurale, va trebui să obţină în prealabil acordul proiectantului care, prin dispoziţia de şantier, va preciza condiţiile pentru aplicarea acestei metode.

Bare sau piese în aşteptare sunt bare de armătură sau piese speciale (spre exemplu, tipuri de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) în vederea înglobării în betonul care se va turna adiacent suprafeţei respective (la rosturile de lucru sau la îmbinări prin monolitizare, spre exemplu), şi care constituie armătură de continuitate.

Clasele de toleranţe la fasonarea armăturii sunt următoarele (a se vedea NE012-2:2010 anexa C):

a) – la dimensiuni (lungime de tăiere, dimensiuni totale şi parţiale):

(i) – domeniul până la 1,0 m: TD,VII

(ii) – domeniul peste 1,0 m: TD,IX

b) – la rectilinitate: TR,IV

c) – la unghiuri: TU,II

2.4 Montarea armăturii

Montarea armăturii se efectuează în următoarele condiţii:

a) – cofrajele în care se montează armătura trebuie să fie recepţionate şi verificate imediat înaintea începerii montării armăturii;

b) – asigurarea conformităţii cu prevederile din proiect;

c) – asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului;

d) – asigurarea poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj.

Verificarea cofrajelor imediat înainte de montarea armăturii trebuie să asigure faptul că acestea şi-au menţinut conformitatea, constatată la recepţie, mai ales în ceea ce priveşte:

a) – stabilitatea şi punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi, contravântuiri, legături interioare ş.a.).

b) – forma şi dimensiunile;

c) – etanşeitatea;

d) – starea de curăţenie.

Asigurarea conformităţii cu proiectul se referă la tipurile şi clasele produselor utilizate, poziţia relativă a acestora, între ele şi faţă de cofraj, precum şi la poziţia şi tipul înnădirilor, cu încadrarea în toleranţele admisibile, care trebuie să fie precizate în proiect.

Asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului se referă la:

a) – crearea posibilităţii de circulaţie a personalului implicat, în cazul în care armătura este montată pe suprafeţele orizontale/înclinate mari;

b) – crearea, în cazul armăturilor dese la partea superioară, la intervale de maximum 3,0 m, a unor spaţii libere pentru pătrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarcă acesta;

c) – crearea spaţiilor necesare pătrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori înălţimea elementului.

Crearea spaţiilor libere se face fie prin amplasarea armăturii, în acord cu proiectantul ,fie prin montarea unor bare în ultima etapă de turnarea betonului.

Asigurarea poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj are în vedere:

a) – legarea armăturii la încrucişări;

b) – montarea de distanţieri între rândurile de armături şi faţă de cofraj.

Legarea armăturii la încrucişări se realizează numai cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei zincate, precum şi fixarea cu sudură. Se utilizează două fire de sârmă de 1,0...1,5 mm diametru.

Legarea armăturii la încrucişări se va realiza astfel:

a) - la reţele de armături din plăci şi pereţi:

(i) - fiecare încrucişare, pe două rânduri de încrucişări marginale, pe întregulcontur;

(ii) – restul încrucişărilor, în câmp, se vor lega în şah, din două în două;

b) – la reţelele de armături din plăci curbe subţiri, se vor lega toate încrucişările;

c) – la grinzi şi stâlpi:

(i) – toate încrucişările cu colţurile etrierilor şi cu ciocurile agrafelor;

(ii) – încrucişările cu porţiunile drepte ale etrierilor pot fi legate în şah, din două în două;

(iii) – barele înclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se încrucişează;

(iv) – etrierii şi agrafele montate înclinat precum şi fretele, se vor lega la toate încrucişările cu barele longitudinale.

Distanţierii între rândurile de armătură se vor monta în următoarele condiţii:

a) – la reţele de armături din plăci şi pereţi:

(i) – distanţierii vor fi sub formă de capre (la plăci şi pereţi) sau de agrafe (la pereţi) confecţionate din bare din oţel şi legate de barele din cele două reţele între care se montează, astfel încât să fie rezistente şi stabile la solicitările de la punerea în operă a betonului;

(ii) – dispunerea distanţierilor va fi de cel puţin 1 buc/m2 în câmpul reţelelor la plăci şi pereţi, şi de cel puţin 4 buc/m2 la reţelele plăcilor în consolă;

b) – la armătura dispusă pe două sau mai multe rânduri (de regulă, în grinzi) distanţierii pot fi cupoane de bare din oţel, cu diametrul corepunzător, montaţi la cel mult 2,0 m între ei şi legaţi de barele între care sunt amplasaţi.

Distanţierii faţă de cofraj asigură grosimea acoperirii cu beton a armăturii şi, prin aceasta, au un rol esenţial în ceea ce priveşte durabilitatea elementelor din beton armat.

Montarea distanţierilor faţă de cofraj se face în următoarele condiţii:

– valoarea nominală a acoperirii cu beton (cnom) trebuie prevăzută explicit în proiect, pentru fiecare categorie de elemente în parte (fundaţii, grinzi, stâlpi, plăci, pereţi ş.a.).

a) – se interzice utilizarea ca distanţieri faţă de cofraj a cupoanelor din bare din oţel;

b) – se pot utiliza următoarele tipuri de distanţieri:

(i) – prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzătoare, prevăzute cu mustăţi din sârmă neagră pentru legarea pe barele de armătură;

(ii) – confecţionaţi special, din material plastic;

c) - amplasarea distanţierilor faţă de cofraj se va face astfel:

(i) – cel puţin 2 buc/m2 de placă sau perete;

(ii) – cel puţin 1 buc/m, în două părţi ale aceleiaşi laturi, pe fiecare latură, la grinzi şi stâlpi.

Clasele de toleranţă la montarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexele C şi D din NE012-2:2010):

a) – la distanţele dintre barele de armătură:

(i) – la fundaţii: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm;

(ii) – la plăci şi pereţi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±5 mm;

(iii) – la stâlpi şi grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±3 mm;

(iv) – pentru etrieri, agrafe şi frete: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm;

b) – la acoperirea cu beton a armăturii, faţă de dimensiunea nominală (cn), în funcţie de înălţimea elementului (h), abaterile admise sunt:

(i) – h ≤ 150 mm: - 10 / +10 mm;

(ii) – h = 400 mm: - 10 / +15 mm;

(iii) – h ≥ 2500 mm: - 10 / +20 mm

cu următoarele menţiuni:

- pentru valori intermediare ale înălţimii se va interpola liniar;

- la fundaţii şi elemente din beton în fundaţii acoperirea poate fi sporită cu 15 mm.

2.5.  Înnădirea barelor de armătură

Înnădirea barelor de armătură se poate realiza în următoarele moduri:

a) – prin petrecere;

b) – prin sudare;

c) – prin alte metode (cu manşon şi filet, specifice barelor cu profil periodic ş.a.).

Modul de înnădire a barelor trebuie să fie prevăzut în proiect, împreună cu condiţii specifice, dacă este cazul, precum şi cu abaterile admisibile.

Înnădirea barelor de armătură prin petrecere se face conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte:

a) – cu spaţiu între bare sau prin juxtapunere şi legare;

b) - poziţia înnădirilor în elemente;

c) – lungimea de petrecere (lpa), faţă de care trebuie prevăzută abaterea admisibilă negativă, dar nu mai mult de –0,06 lpa.

Înnădirea barelor de armătură prin sudură poate fi realizată, de regulă, prin sudare electrică, în mediu normal sau de bioxid de carbon, în următoarele moduri:

a) – prin suprapunere;

b) – cu eclise;

c) - cap la cap cu topire intermediară;

d) – cap la cap, în cochilie;

e) – cap la cap, în semimanşon de cupru.

Modul de înnădire a barelor prin sudură va fi precizat în proiect, împreună cu eventuale condiţii specifice, precum şi cu abaterile admisibile.

Executarea înnădirilor prin sudură, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum şi verificarea calităţii acestora (abateri admisibile, defecte admisibile ş.a.) se vor face conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice (C28-83).

La realizarea înnădirilor prin sudură se vor avea în vedere şi următoarele:

a) – nu trebuie să se efectueze suduri pe zonele îndoite ale barelor, iar în apropierea zonelor îndoite se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice aplicabile;

b) – nu se permite folosirea sudurii la armături din oţeluri îmbunătăţite pe care mecanică (spre exemplu, prin tragerea la rece), excepţie făcând sudurile prin puncte la plasele sudate executate industrial;

c) – se va cere avizul proiectantului pentru condiţiile de sudare a înnădirilor de continuitate între două bare, colineare, ancorate de o parte şi de alta a unui gol în beton, situate la distanţă relativ mică una de alta.

2.6 Verificarea şi recepţia armăturii montate

Verificarea şi recepţia armăturii montate se efectuează:

a) – la terminarea lucrărilor de montare, pentru o etapă de lucru, când se face şi recepţia lucrărilor;

b) – imediat înainte de punerea în operă a betonului, când se efectuează o nouă verificare.

Verificarea armăturii montate se efectuează prin examinare directă şi măsurări simple,

care se referă la următoarele:

a) – tipul, clasa şi trasabilitatea produselor, prin observarea vizuală şi confruntarea cu documentele privind produsele respective;

b) – diametrele, şi încadrarea în toleranţe privind dimensiunile şi poziţiile, prin măsurare directă, în cel puţin două secţiuni, în fiecare zonă în care armarea diferă, o atenţie deosebită fiind acordată distanţei faţă de cofraj (acoperirea cu beton);

c) – poziţia şi aspectul înnădirilor, prin observarea vizuală şi măsurarea directă, cu următoarele precizări:

(i) – pentru îmbinările sudate sau realizate prin alte metode, executate în atelier (de către executant sau prelucrător), se vor lua în considerare documentele de recepţie care trebuie să fie întocmite la atelier;

(ii) – pentru cele executate la faţa locului, se vor lua în considerare documentele de recepţie întocmite de executant, după realizarea înnădirilor respective;

d) – legarea armăturii la încrucişări şi existenţa distanţierilor, prin observare vizuală şi aprecierea, inclusiv prin solicitare cu mâna, a stabilităţii carcasei de armătură şi a fixării distanţierilor;

e) - starea armăturii, prin observare vizuală şi măsurare, după caz, privind:

(i) – curăţenia: suprafaţa armăturii nu trebuie să fie acoperită de materii care împiedică aderenţa (pământ, substanţe grase ş.a.);

(ii) – coroziunea, pentru care se aplică următoarele condiţii:

- se acceptă starea existentă în cazurile în care armătura prezintă rugină superficială neaderentă (brun-roşcată), care se curăţă uşor prin ştergere, sau rugină superficială aderentă (brun-roşcată sau neagră), cu aspect mat, rugos;

- se măsoară adâncimea zonelor cu coroziune localizată (puncte, pete), sau cu rugină în straturi care se desprind prin lovire, după curăţarea ruginii, urmând ca:

· în cazul în care reducerea secţiunii este mai mică decât cea corespunzătoare abaterilor limită admisibile negative, pentru diametru, se poate accepta starea existentă, cu avizul proiectantului;

· în cazul în care reducerea secţiunii este mai mare, se refuză recepţia armăturii.

Evaluarea stării armăturii în cazurile în care aceasta prezintă coroziune localizată sau în straturi, prin măsurarea reducerii secţiunii, trebuie făcută în zonele în care coroziunea este vizibil avansată, în cel puţin trei secţiuni ale fiecărei bare de armătură.

În cazuri de dubii privind verificarea armăturii montate conform celor arătate mai înainte, se vor prevedea măsuri pentru a se clarifica situaţia, iar pentru neconformităţi se va dispune remedierea lor.

Pentru a evita apariţia neconformităţilor este recomandată verificarea armăturilor, la fasonarea acestora, înainte de montare.

O atenţie deosebită va fi acordată verificării armăturii din zonele de ancorare a armăturilor pretensionate (alcătuire, poziţie, fixare).

Recepţia armăturii montate reprezintă confirmarea conformităţii acesteia cu proiectul şi prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, pe baza verificării efectuate, prin încheierea procesului verbal de recepţie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării şi, pentru armătura elementelor structurale, şi a proiectantului.

Verificarea armăturii se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de punerea în operă a betonului.

# 2.7 Condiţii prealabile, precum şi cele necesare pentru fasonarea şi          	montarea armăturii

Condiţiile prealabile, precum şi cele necesare pentru fasonarea şi montarea armăturii sunt, în principal, următoarele:

(a) – existenţa pe şantier, a proiectului, cu toate datele necesare, menţionate în acest capitol;

(b) – asigurarea condiţiilor pentru realizarea fasonării armăturii prin comandă la prelucrător, dacă este cazul;

(c) – existenţa datelor şi condiţiilor pentru executarea înnădirilor cu alte procedee decât prin petrecere, dacă este cazul;

(d) – existenţa documentelor de recepţie a lucrărilor de cofraje şi sprijiniri;

(e) – asigurarea condiţiilor specifice executării lucrărilor.

Asigurarea condiţiilor pentru realizarea fasonării armăturii prin comandă la prelucrător se referă la:

a) – întocmirea corepunzătoare a comenzii, prin precizarea condiţiilor de fasonare şi recepţie şi însoţirea acesteia de toate datele necesare prevăzute în proiectul lucrării;

b) – verificarea condiţiilor la producător, în special în ceea ce priveşte manipularea şi depozitarea produselor implicate, utilajele folosite, precum şi executarea înnădirilor prin sudură sau alte procedee;

c) – recepţia armăturii fasonate şi existenţa documentelor care să ateste calitatea produselor utilizate şi să asigure trasabilitatea.

Datele şi condiţiile pentru executarea înnădirilor cu alte procedee decât prin petrecere se referă la:

a) – existenţa documentaţiei tehnice legale privind procedeele respective;

b) – aprovizionarea materialelor corespunzătoare necesare;

c) – existenţa echipamentelor şi/sau dispozitivelor necesare, în stare bună de funcţionare;

d) – calificarea personalului conform prevederilor din documentaţia tehnică.

Înainte de montarea armăturii trebuie să existe documentele de recepţie a lucrărilor de cofraje şi sprijiniri şi să fie efectuată verificarea imediat înaintea montării armăturii.

Condiţiile specifice executării lucrărilor sunt, în principal, următoarele:

a) – dotările tehnice pentru fasonarea şi montarea armăturii, care trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute:

(i) – pentru îndreptat şi debitat;

(ii) - pentru fasonat;

(iii) – pentru efectuarea înnădirilor, atât în atelier, cât şi pe şantier;

(iv) – pentru manipulare şi transport, mai ales pentru carcase, atât în atelier, cât şi pe şantier;

(v) – pentru montare;

b) – facilităţi, de regulă energie electrică;

c) – personal calificat pentru fasonare, montare şi, după caz, executarea înnădirilor;

d) – materiale corepunzătoare pentru efectuarea legăturilor la încrucişări, pentru distanţieri, precum şi, după caz, pentru executarea înnădirilor.

CAP. 3 HIDROIZOLATII

## 3.1. Descriere

Acestă secţiune din specificatii se referă la furnizarea şi instalarea membranelor impermeabile performante pe tablierele de pod din beton si pe suprafetele de beton acoperite cu pAmant (ex. Podete, fundatii, radiere, sectiuni ingropate ale zidurilor). Aceasta specificatie se refera la orice strat suport si strat de protectie necesar pentru hidroizolare.

## 3.2 Materiale

Caracteristicile fizice si mecanice ale materialelor vor fi conform urmatoarelor standarde:

- SR EN ISO 527-1:2000Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 1: Principii generale

- SR 137:1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli şi metode de verificare

- SR EN ISO 62:2008 Materiale plastice. Determinarea absorbţiei de apă

- SR EN ISO 2409:2007 Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj

- SR EN 12092:2002Adezivi. Determinarea viscozităţii

- STAS 9199-73 Masticuri bituminoase pentru izolaţii în construcţii. Metode de analiză şi încercări

- STAS 5088-75 Lucrări de arta. Hidroizolaţii. Prescripţii de proiectare şi execuţie

- AND 577-2002 Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri

Intr-un sistem brevetat, tipul materialului folosit la lucrari va fi un produs fabricat, cu unul sau mai multe componente, din material elastomeric din lista produselor agreate de catre beneficiar.

Materialul pentru hidroizolatia tip membrana va satisface, dar nu se va limita, urmatoarele cerinte de baza (tabelul 1)

Tabelul 1

| Rezistenta lipirii in plan: - perpendicular pe suprafata: t 0,7 N/mm2 la 8°C t0,5 N/mm2 la 23 °C - paralel cu suprafata : t0,8 N/mm2 la 23 °C |  |
| --- | --- |
| Rezistenta la clorura (28 de zile) | 0.04% concentratie. |
| Rezistenta la perforare statica | 250 N pe bila cu $ 10 mm |
| Stabilitatea dimensionala la cald | Sa fie stabila la +120°C |
| Forta de rupere | 800N/5 cm |
| Imperbeabilitate la apa ( 72 ore) | Impermeabil la 1000 Pa |
| Absorbtia apei in 24 de ore | Max. 0.5% |
| Temperatura maxima de aplicare a asfaltului fara efecte nefavorabile | 1800C |
| Domeniul de temperatura la exploatare curenta | -200C * +700C |

Alte caracteristici ce trebuiesc respectate de catre hidroizolatie sunt cele prevazute in „Normativul privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri" indicativ AND 577-2002.

Hidroizolatia la structurile ingropate daca nu se specifica altfel in planse, va fi alcatuita din materiale bituminoase (bitum taiat, emulsie cationica, etc.).

Grundul pentru etansarea suprafetelor de beton inaintea hidroizolarii va fi compatibil cu grundul selectat sau materialul bituminos hidroizolant. Viscozitatea grundului va fi in asa fel incat sa penetreze betonul fara sa formeze o pelicula.

Grundul va avea gradul de viscozitate in intervalul de temperaturi de 30-38° C.

Bitumul redus va avea un grad de viscozitate (in secunde) acceptabil pentru a facilita aplicarea.

Protectia hidroizolatiei

Doar daca nu este indicat in planse, materialul pentru protectia hidroizolatiei poate fi:

- strat de beton armat de 4-5 cm armat cu plasa de sarma

- asfalt turnat de 2 cm grosime

- membrane de protectie aderente pe membranele hidroizolante

Tipul de aparate de reazem care urmeaza a fi folositeprecum si conditiile de fabricatiealeproducatorului vor fi aprobate de Inginer.

## 3.3 Utilaje

Utilajele si sculele folosite la executarea lucrarii vor fi in conformitate cu planurile de testare si inspectie.

## 3.4 Conditiile de executie

## 3.4.1. Pregătirea suprafetei

În general aplicarea produselor impermeabile si pregatirea suprafetei va fi în conformitate cu indicaţiile producătorului si cu prevederile „Normativul privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri" indicativ

AND 577-2002.

Suprafata se va amorsa pentru a facilita aderenta membranei hidroizolante la beton.Toate suprafeţele de beton vor avea realizate cel puţin 80% din rezistenţa limită la 28 zile înainte de asternerea membranei.

## 3.4.2. Membrane

Membrana va fi montată în conformitate cu planurile de construcţie şi va fi aşezată în conformitate cu instrucţiunile producătorului si cu prevederile „Normativul privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri"' indicativ AND 577-2002.

Pentru hidroizolatia tablierului podului, metoda instalarii va fi descrisa intr-o declaratie oferita de furnizor si va asigura urmatoarele:

- O legătură completă între membrană şi suprafaţa tablierului din beton şi faţa bordurii.

- O membrană impermeabilă continua între suprafaţa tablierului din beton şi stratul asfaltic.

- O legătură completă între membrană şi stratul de asfalt.

Doar daca nu este indicat altfel in planse, in general hidroizolatia va fi continua si va acoperi intregul tablier

dintre parapeti inclusiv trotuare, acostamente si sub borduri .

Se va acorda o atentie deosebita etansarii membranei impermeabile la capete.

La toate rosturile de dilatatie ale tablierului, hidroizolatia va fi aplicata intr-o asemenea maniera incat sa previna infiltrarea apei sub hidroizolatie.

Acolo unde structura este acoperita de terasament (podete), dala superioara

si zidurile laterale sau culeele vor fi impermeabilizate conform planselor.

Cand dala superioara sustine direct structura caii si este sensibila la clorura

din sare, se va folosi un sistem brevetat aprobat de hidroizolatie asupra acesteia

si se va continua pe partea exterioara a culeei sau a zidurilor laterale pana la

nivelul indicat in planse. Protectia hidroizolatiei dalei superioare va fi realizata

conform planselor.

Antreprenorul va propune Inginerului spre aprobare tipul de hidroizolatie

insotit de agrementul tehnic si instructiunile tehnice ale producatorului.

## 3.4.3 Acoperirea şi protecţia membranei

Acoperirea produselor impermeabile brevetate va fi in conformitate cu prevederile Normativului AND 557-2002 si cu cerinţele producătorului.

Stratul de protectie a membranei hidroizolante va fi compatibil cu constituentii asfaltului caii in asa fel incat sa se evite orice deteriorare a protectiei.

Stratul de asfalt nu va fi aşternut până când membrana nu s-a intarit suficient

pentru a preveni deteriorarea acesteia datorată operaţiunii de asfaltare. Se cere

sfatul sau recomandarea fabricantului pentru stabilirea conditiilor de hidroizolare

inainte de montaj.

Toate materialele, utilajele si procedeele de executie vor fi aprobate de Inginer.

Inainte de aplicare Anterprenorul va prezenta un Certificat al producatorului din

care sa rezulte ca materialele folosite sunt cele aprobate.

3.5. Controlul de calitate pentru receptie

Frecvenţa de luare a probelor şi testele ce trebuie realizate vor fi în conformitate cu recomandările producătorului si cu „Normativului privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri" indicativ AND 577-2002.La receptia lucrarilor este necesar a se prezenta rezultatele obtinute in urma testului de smulgere a hidroizolatiei.

Calitatea lucrărilor va fi evaluată prin verificare vizuală şi prin examinarea certificatelor de calitate pentru materialele incluse în lucrările permanente, cu respectarea prevederilor „Normativului privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri" indicativ AND 577-2002.

CAP. 4 PARAPETE

4.1. Descriere

Acestă secţiune a Caietului de sarcini se aplică la executia si montarea parapetelor pietonale si/sau de siguranta ale podului inclusiv panourile de protectie la supratraversarea cailor ferate sau rutiere.

4.2. Materiale

Materialele trebuie să respecte cerinţele din planse.

4.3.Utilaje

Toate utilajele, sculele şi utilajele folosite pentru manipularea materialelor şi executarea oricărei părţi a lucrării vor fi verificate regulat. Utilajele, sculele, utilajele şi containerele vor fi păstrate curate şi vor fi menţinute în stare satisfăcătoare.

4.4.Conditii de executie

Parapetele metalice care includ stâlpi, lise, zabrelute, elemente orizontale si elemente de prindere si fixare pentru parapetele pietonale si pentru parapetele de autostradă ce formează barierele de siguranţă de-a lungul podurilor şi viaductelor vor fi construite în conformitate cu plansele şi vor fi din oţel.

Parapetul metalic ( inclusiv componentele anexa ) va fi zincat.Pe parapetul metalic se vor monta fluturași reflectorizanți de culoare roșie si alba ori galbena

Bolţurile de ancorare şi ancorele pană vor fi poziţionate cu un sablon pentru a se asigura că suruburile se potrivesc cu pozitia găurilor la toate imbinarile cu suruburi. Detaliile şi distanţele vor fi cele din planse.

Parapetele metalice vor fi montate corespunzator traseului in plan si pantei din profilul longitudinal, iar apoi vor fi ajustate pentru a se obtine o linie generala cu aspect estetic.

Parapetul de siguranţă instalat pe pod trebuie continuat dincolo de capătul lucrărilor de artă cu acelaşi grad de protecţie pe minim 25 m înainte şi după lucrările de artă.

Panourile de protectie la supratraversarea cailor ferate sau rutiere se vor prinde de parapetele pietonale cu dispozitive de prindere cu suruburi.

Toate materialele, utilajele si procedurile de executie vor fi aprobate de Inginer.

4.5. Controlul calitatii

Calitatea lucrărilor va fi evaluată prin verificare vizuală şi prin examinarea certificatelor de calitate ale producătorului pentru materialele incluse în lucrările permanente.Producătorul va prezenta buletin de încercare la soc (crash test).

Intocmit

Ing. Sorin Frincu